| Расчет давления внутреннего корпуса |  | Организация, выполнившая расчет |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет выполнен по стандарту: |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| Исходные данные для расчета |  |  |  | Эскиз корпуса |  |
| Расчетное давление pc | 1,10 |  | МПа |  |  |
| Расчетная температура t | 250,00 |  | ºC |  |  |
| Внутренний диаметр D i | 1800,00 |  | мм |  |  |
| Материал | Q345R (Лист) |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение при температуре испытания [σ] | 189,00 |  | МПа |  |  |
| Допускаемое напряжение при расчетной температуре | 167,00 |  | МПа |  |  |
| Предел текучести при температуре испытания ReL: | 345,00 |  | МПа |  |  |
| Отрицательное отклонение C1 | 0. 30 |  | мм |  |  |
| Коррозионный припуск C2 | 3,00 |  | мм |  |  |
| Коэффициент прочности сварного шва φ | 1,00 |  |  |  |  |
| Расчет толщины и массы |  |  |  |  |  |
| Расчетная толщина | δ=pсDi2[σ]t-pс=4.24 |  |  |  | мм |
| Эффективная толщина | δe =δn - C1 - C2 = 8. 70 |  |  |  | мм |
| Номинальная толщина | δn = 12. 00 |  |  |  | мм |
| Масса | 1605,82 |  |  |  | кг |
| Проверка напряжений при испытании давлением |  |  |  |  |  |
| Вид испытания давлением | Гидравлическое испытание |  |  |  |  |
| Испытательное давление | pT = 1.25p [σ][σ]t = 1. 0000 (или вводится пользователем) |  |  |  | МПа |
| Допускаемый уровень напряжений при испытании [σ] | [σ]T ≤ 0. 90 ReL = 310. 50 |  |  |  | МПа |
| Напряжение в корпусе при испытательном давлении: | σT=pT(Di+δe)2δe∙φ=4.24 |  |  |  | МПа |
| Условие проверки: | σT ≤ [σ]T |  |  |  |  |
| Результат проверки | Годен |  |  |  |  |
| Расчет давления и напряжений |  |  |  |  |  |
| Максимальное допускаемое рабочее давление | [pw]=2δe[σ]tφ(Di+δe)=1.63718 |  |  |  | МПа |
| Расчетное напряжение при расчетной температуре | σt=pc(Di+δe)2δe=92.35 |  |  |  | МПа |
| [σ]tφ | 189,00 |  |  |  | МПа |
| Условие проверки: | [σ]tφ ≥ σt |  |  |  |  |
| Заключение | Годен |  |  |  |  |