Оригинал

JL/YB-089

Сосуд высокого давления

Сертификат качества

| Наименование изделия | Сепаратор |
| --- | --- |
| Номер изделия | A240017 |

| Инженер по обеспечению качества (подпись и печать) | /Печать: печать Ван До/ |
| --- | --- |
| Руководитель организации (подпись и печать) | /Печать: печать Шу Цзяньго/ |
| Специальный штамп отдела технического контроля (ОТК) | /Печать: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.*специальная печать отдела контроля качества/ |

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Сертификат качества

Содержание 	JL/YB-090

| √ | 1. | Разрешение на изготовление сосудов под давлением (копия) |
| --- | --- | --- |
| √ | 2. | Сертификат соответствия на сосуд под давлением |
| √ | 3. | Протокол испытаний сосуда под давлением |
| √ | 4. | Ведомость материалов изделия (приложение: копии сертификатов материалов основных элементов, работающих под давлением) |
| √ | 5. | План качества |
| √ | 6. | Протокол оценки радиографического контроля сварных швов |
| √ | 7. | Отчет о радиографическом контроле сварных швов и схема расположения прошедших контроль участков |
| × | 8. | Протокол ультразвукового контроля сварных швов |
| √ | 9. | Протокол капиллярного контроля сварных швов |
| × | 10. | Протокол магнитопорошкового контроля сварных швов |
| √ | 11. | Протоколы сварки |
| √ | 12. | Отчёт о визуальном осмотре и проверке геометрических размеров сосуда под давлением |
| × | 13. | Отчёт о проверке термической обработки с графиками автоматической записи |
| × | 14. | Отчёт о механических испытаниях и испытаниях на изгиб контрольных сварных образцов изделия |
| √ | 15. | Схема условных обозначений сварных швов и переноса маркировки материалов |
| √ | 16. | Отчёт об испытании на прочность |
| √ | 17. | Отчёт о проверке травления и пассивации |
| × | 18. | Отчёт об изменениях при изготовлении изделия |
| √ | 19. | Рельеф паспортной таблички изделия |
| √ | 20. | Расчет прочности |
| √ | 21. | Чертёж готового изделия |
| √ | 22. | Сертификация специального оборудования |

Китайская Народная Республика

Разрешение на производство специального оборудования

Серийный номер: TS2232384-2028

Название организации: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Адрес: Улица Жэньминь, 97, посёлок Цюци, город Цзянъинь, провинция Цзянсу, Китай.

Адрес производства: Улица Жэньминь, 97, посёлок Цюци, город Цзянъинь, городской округ Уси, провинция Цзянсу, Китай

По результатам рассмотрения разрешено осуществлять следующие виды деятельности по производству специального оборудования:

| Разрешённый вид деятельности | Разрешённые подкатегории | Параметры разрешения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовление сосудов под давлением | Стационарные сосуды, работающие под давлением, прочие сосуды высокого давления (категория A2) | —— | Обладает конструкторскими возможностями для производимой продукции |

| Орган, выдавший свидетельство: | Управление рынка провинции Цзянсу |  | (Печать органа, выдавшего свидетельство) |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок действия до: | 1 марта 2028 г. | Дата выдачи: | 21 февраля 2024 г. |

/Печать: Управление рынка провинции Цзянсу /

Составлено Управлением рынка провинции Цзянсу

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Сертификат соответствия на сосуд под давлением

Номер: JL/YB-091

| Организация-изготовитель |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единый общенациональный идентификационный номер организации-изготовителя |  | 9132028178‬2744249А‬‬‬‬‬‬‬ |  | Номер лицензии на производство |  |  |  | TS2232384-2028 |
| Наименование изделия |  | Сепаратор |  | Класс лицензии на производство |  |  |  | A2 |
| Номер изделия |  | A240017 |  | Код изделия |  |  |  | 217032384202400017 |
| Номер чертежа изделия |  | JL24-001-00 |  | Категория сосуда под давлением |  |  |  | I |
| Проектная организация |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |
| Единый общенациональный идентификационный номер проектной организации |  | 9132028178‬2744249А‬‬‬‬‬‬‬ |  | Номер лицензии на проектирование |  |  |  | TS2232384-2024 |
| Дата проектирования |  | 1 января 2024 г. 2024-1-1 |  | Дата изготовления |  |  |  | Май 2024 г. 2024-5 |
| Данное изделие в процессе производства прошло проверку качества и соответствует «Правилам безопасности и контроля стационарных сосудов под давлением» (TSG21-2016), а также требованиям чертежей, соответствующих технических стандартов и контракта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицо, ответственное за проверку и испытание (подпись и печать): |  | /Штамп: печать Дун Чуньмэй/ |  | Дата: | 05.2024 |  |  |
|  | Инженер по обеспечению качества (подпись и печать): |  | /Штамп: печать Ван До/ |  | Дата: | 05.2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальная печать контроля качества продукции Май 2024 г. /Печать: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd* специальная печать отдела контроля качества / |  |  |  |

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Протокол испытаний сосуда под давлением

Номер: JL/YB-092

| Наименование изделия |  |  | Сепаратор |  |  |  | Тип изделия |  | Сосуд под давлением первого класса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применимый стандарт |  |  | GB/T150.1 ~ 150. 4-2011 |  |  |  | Номер изделия |  | A240017 |  |
| Код изделия |  |  | 217032384202400017 |  |  |  | Расчётный срок службы |  | 20 лет |  |
| Основные параметры | Объём сосуда |  |  | 12,1 м3 | Внутренний диаметр сосуда |  | φ 2000 мм | Высота (длина) сосуда |  | 4760 мм |
|  | Материал | Обечайка |  | Q345R | Толщина | Обечайка | 12 мм | Собственная масса сосуда |  | 5730 кг |
|  |  | Днище |  | Q345R |  | Днище | 12 мм | Масса рабочей среды |  | / кг |
|  |  | Футеровка |  | / |  | Футеровка | / мм |  |  |  |
|  |  | Несущая оболочка |  | / |  | Несущая оболочка | / мм |  |  |  |
|  | Расчётное давление | Межтрубное пространство |  | 0,8 МПа | Расчётная температура | Межтрубное пространство | 150 0C | Максимально допустимое рабочее давление | Межтрубное пространство | / МПа |
|  |  | Трубное пространство |  | / МПа |  | Трубное пространство | / oC |  | Трубное пространство | / МПа |
|  |  | Несущая оболочка |  | / МПа |  | Несущая оболочка | / °C |  | Несущая оболочка | / МПа |
|  | Среда в межтрубном пространстве |  |  | Co2 (80 %) N2 (17%) CO (2 % ) и др. | Среда в трубном пространстве |  | / | Среда в несущей оболочке |  | / |

| Конструктивный тип | Тип основной конструкции |  |  | Однослойный |  |  |  | Тип установки |  |  | Вертикальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип опоры |  |  | Опорный |  |  |  | Способ теплоизоляции |  |  | / |
| Проверка и испытание | Методы неразрушающего контроля |  |  | RT、PT、MT |  |  |  | Объём неразрушающего контроля |  |  | 100 % |
|  | Типы испытаний на прочность |  |  | Гидравлическое испытание |  |  |  | Давление при испытании на прочность |  |  | 1,0 МПа |
|  | Тип испытания на герметичность |  |  | / |  |  |  | Давление при испытании на герметичность |  |  | / МПа |
| Тип термической обработки |  |  |  | / |  |  |  | Температура термообработки |  |  | / ºC |
| Предохранительные устройства и относящиеся к ним устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Модель |  |  | Спецификация |  |  | Количество | Организация-изготовитель |  |
| Предохранительно-сбросный клапан |  |  | A42H-16C |  |  | DN200-16RF |  |  | 1 | Эксплуатация осуществляется потребителем |  |
| Результаты инспекционного контроля изготовления |  | Орган инспекционного надзора |  |  | Цзянсуский институт надзора и инспекции безопасности специального оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Орган инспекционного надзора Единый код социального кредита |  |  | 1232000 0466013 591 А |  | Номер разрешительного свидетельства органа |  |  |  | TS7I10002-2028 |

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Ведомость материалов для изделия (включая сварочные материалы)

Номер изделия: 	A240017 	JL/YB-015

| № п/п | Наименование детали | Номер детали | Инвентарный номер | Марка | Спецификация | Номер плавки | Оригинальный номер сертификата качества | Производитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Днище | 12 | B22-02 F24-06 | Q345R | EHA2000 × 12 | Zl-63064 | ZB1-036985A-1-1 | Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. |  |
| 2 | Фланец | 21 25 | D24-12 | 16Mn II | FM-2000-1.0 | B0205696 | HH-240207-14 | Hebei Haihao High Pressure Flange Pipe Fittings Co., Ltd. |  |
| 3 | Фланец | 29 | D24-05 | 16Mn II | φ 590 × φ 375 × 93 | 3209129 | 00040 | Jiangyin Yin Yuda Forging Co., Ltd. |  |
| 4 | Фланец | 47 | D24-05 | 16Mn II | φ 590 × φ 375 × 93 | 3209129 | 00040 | Jiangyin Yin Yuda Forging Co., Ltd. |  |
| 5 | Лаз-фланец | 45 | D24-05 | 16Mn II | φ 650 × φ 450 × 95 | 3209129 | 00040 | Jiangyin Yin Yuda Forging Co., Ltd. |  |
| 6 | Крышка люка | 45 | B22-19 | Q345R | δ =45 | H2-76225 | HB22-12031A-1-1 | Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. |  |
| 7 | Патрубок | 30 46 | B24-02 | Q345R | δ=10 | 531332020714 | BGBW2305200373200 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd |  |
| 8 | Патрубок люка | 45 | B24-02 | Q345R | δ=10 | 531332020714 | BGBW2305200373200 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd |  |
| 9 | Обечайка | 17 | B23-31 | Q345R | δ=12 | 1318185 | GFTB230710125 | Shougang Corporation Qian'an Iron and Steel Co., Ltd. |  |
| 10 | Патрубок | 2 4 | NG21-32 | 20 | φ 60 × 7 | 632530936 | 20201125407 | Heng Yang Valin Steel Tube Co., Ltd |  |
| 11 | Отвод | 3 | NW21-06 | 20 | φ 60 × 7 |  | 2021032607 | Hebei Baoyin Piping Equipment Co., Ltd. |  |
| 12 | Изогнутая труба | 13 | NG20-32 | 20 | φ 48 × 7 | C200418201-8 | 20200520-2 | Wuxi Chiyuan Steel Tube Co., Ltd. |  |
| 13 | Армирующее кольцо | 26 | B24-02 | Q345R | δ =10 | 531332020714 | BGBW2305200373200 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd |  |
| 14 | Патрубок | 28 | G20-32 | 20 | φ 219 × 10 | 2008210072 | 200817E0008 | Inner Mongolia Baosteel Steel Union Co., Ltd |  |
| 15 | Патрубок | 37, 38 40 | NG21-32 | 20 | φ 60 × 7 | 632530936 | 20201125407 | Heng Yang Valin Steel Tube Co., Ltd |  |
| 16 | Патрубок | 42 43 | NG20-32 | 20 | φ 48 × 7 | C200418201-8 | 20200520-2 | Wuxi Chiyuan Steel Tube Co., Ltd. |  |
| 17 | Отвод | 44 | NW21-06 | 20 | φ 48 × 7 |  | 2021032607 | Hebei Baoyin Piping Equipment Co., Ltd. |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Заполнил: Цзинь Цзинцзюань | Ответственный за материалы: По Цзиньпин | Дата: 2024 г. 04 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование детали | Номер детали | Инвентарный номер | Марка | Спецификация | Номер плавки | Оригинальный номер сертификата качества | Производитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубный фланец | 1, 27 41 | D24-05 | 16Mn II | DN50, DN200 DN40 | 3209129 | 00040 | Jiangyin Yin Yuda Forging Co., Ltd. |  |
| 2 | Трубный фланец | 39 | B23-18 | Q345R | δ=30 | H2320442 | HB123X043948 | Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. |  |
| 3 | Сварочная проволока |  | H23-33 | W49A36 | φ 2. 5 | 23043930 | 890000331332 | Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd. |  |
| 4 | Сварочная проволока |  | H23-34 | ER50-6 | φ 1.2 | 23033492 | 890000328559 | Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd. |  |
| 5 | Сварочный электрод |  | H23-35 | J507 | φ 4 | 23051034 | 890000332510 | Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd. |  |
| 6 | Сварочный электрод |  | H23-43 | J507 | φ 4 | 23071050 | 890000336849 | Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd. |  |
| 7 | Сварочная проволока |  | H23-36 | H10Mn2 | φ 4 | 23053756 | 890000332677 | Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd. |  |
| 8 | Сварочный флюс |  | H23-37 | SJ101 | 10–60 меш | 23046503 | 890000330566 | Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd. |  |
| 9 | Сварочная проволока |  | H23-44 | H10Mn2 | φ 4 | 23–05729 | S2023-4100 | Shanghai Atlantic Welding Materials Co., Ltd. |  |
| 10 | Сварочный флюс |  | H23-45 | CHF101R | 10–60 меш | 23779 | F23101R779 | Sichuan Atlantic Welding Material Co., Ltd. |  |
| 11 | Сварочный электрод |  | H24-06 | A302 | φ 4 | 2453021402 | w24040101 | Beijing Kingway Welding Material Co., Ltd. |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Заполните форму и отправьте ее нам: Цзинь Цзинцзюань | Ответственный за материалы: По Цзиньпин | Дата: 2024 г. 04 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | B22-02 B22-03 Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сертификат качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс: 338001 № 1, ул. Ецзиньлу, город Синьюй, пров. Цзянси, Китай Тел.: +86 790–6294611 Факс: +86 790–6294173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  |  |  |  | Стальные пластины для котлов и сосудов под давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация-грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандарт |  |  |  |  | GB/T713-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер контракта |  | W112021100097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ультразвуковой контроль: |  |  |  |  | NB/T47013. 3-2015 к С изменению, приемка по I уровню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество |  | 19 |  |  |  |  | Номер транспортного средства |  |  |  | 1665967 |  |  |  |  |  | Номер заказа клиента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата выдачи |  |  |  |  | 02.12.2021 9:17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий вес, тонн |  | 43,8580 |  |  |  |  | Номер сертификата |  |  |  | ZB1-036985A-1-1 |  |  |  |  |  | Номер лицензии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата отгрузки |  |  |  |  | 02.12.2021 0:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер партии |  |  | Номер плавки |  | Марка |  |  | Размеры и вес |  |  |  |  |  |  |  | Химический состав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина | Ширина |  |  | Длина | Количество | Вес единицы в тоннах |  | Идентификация анализа (1) |  | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | Ceq2 (2) | PCM (3) |  | Als | Alt | V | Mo | Ti | Nb | As |  | Sn | Sb | Pb | Ca | PSR (4) | Bi (5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × 10-2 |  |  | × 10-3 |  | × 10-2 |  |  |  |  |  | × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | × 10-4 |  |  |  |  |
| 1 | Z1-59951 |  |  | J17-12484A |  | Q345R |  |  | 14 | 1800 |  |  | 12000 | 6 | 14,5980 |  | L |  | 17 | 129 | 31 | 3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 40 | 25 |  | 39 | 42 | 4 | 7 | 4 | 1 | 9 |  | 5 | 1 | 13 |  |  | 11 |
| 2 | Z1-60963 |  |  | J17-12462A |  | Q345R |  |  | 10 | 2500 |  |  | 12000 | 6 | 14 6220 |  | L |  | 16 | 132 | 30 | 2 | 14 | 3 | 2 | 4 | 39 | 24 |  | 26 | 27 | 4 | 7 | 4 | 1 | 12 |  | 7 | 7 | 2 |  |  | 4 |
| 3 | Z1-63064 |  |  | J18-13624A |  | Q345R |  |  | 12 | 2500 |  |  | 12000 | 1 | 2,9080 |  | L |  | 16 | 135 | 27 | 2 | 15 | 4 | 1 | 4 | 40 | 24 |  | 30 | 32 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 |  | 7 | 8 | 14 |  |  | 4 |
| 4 | Z1-D1447 |  |  | J18-13499A |  | Q345R |  |  | 8 | 2500 |  |  | 12000 | 6 | 1173 |  | L |  | 17 | 133 | 32 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 40 | 25 |  | 31 | 33 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 |  | 3 | 13 | 8 |  |  | 0 |
| № п/п | Номер партии |  |  | Тип испытания (6) | Испытание на растяжение |  |  |  |  |  |  |  |  | Ударные испытания |  |  |  |  |  |  |  | Сужение поперечного сечения по оси Z (12) |  |  |  |  | Испытание падающим грузом |  |  |  | Твёрдость |  |  |  |  | Размер зерна класс |  |  | примесь класс |  |  | Холодный изгиб (13) | Статус доставки (14) |
|  |  |  |  |  | Местоположение Направление (7) | Предел текучести ReL | Предел прочности Rm | Удлинение A | R. A (8) | Y. R (9) | P. S (10) |  |  | Местоположение и направление (7) | Размер образца (11) | Температура T | KV2 J |  |  |  |  | Местоположение и направление (7) | ψ Z % |  |  |  | Температура T | SA % |  |  | Местоположение и направление (7) | HV10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка и исправление T |  | Rp0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МПа |  | % | % |  | ºC |  | МПа |  |  | ºC | 1 |  | 2 | 3 | AVE |  | 1 | 2 | 3 | AVE | ºC | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 | AVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Z1-59951 |  |  |  | T | 391 | 563 | 30,0 |  |  |  |  |  | T | A | Q | 79,6 |  | 70,5 | 82,8 | 77,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годен | AR |
| 2 | Z1-60963 |  |  |  | T | 395 | 545 | 30,5 |  |  |  |  |  | T | B | Q | 92,1 |  | 89,5 | 92,1 | 91,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годен | AR |
| 3 | Z1-63064 |  |  |  | T | 401 | 558 | 27,5 |  |  |  |  |  | T | A | Q | 98,3 |  | 96,8 | 96,4 | 97,2 |  | /Номер поступления на склад B22-02 B22-03; \ Ответственное лицо: неразборчиво Лицо, ответственное за материалы /подпись/ 22.02.25/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годен | AR |
| 4 | Z1-D1447 |  |  |  | T | 397 | 562 | 33,5 |  |  |  |  |  | T | C | Q | 53,3 |  | 57,2 | 58,2 | 56,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годен | AR |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  | /НЕРАЗБОРЧИВО/ /Печать: Xinyu Iron & Steel Co., Ltd./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Настоящим удостоверяется, что вышеуказанное изделие было изготовлено и проверено в соответствии с требованиями и результаты признаны соответствующими требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальный штамп отдела технического контроля (ОТК) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: Цзян Жунфэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Печать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Штамп: подтверждение проверки/ /Штамп: печать Ян Яо/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/Печать на китайском языке: неразбочиво/

| JSTJJY-BG-021-03-02-7.0 |  |  |  |  |  | Номер сертификата: |  | JY-WT(FC)-2024-ZA-00176 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сертификат инспекционного контроля изготовления головки днища по договору подряда |  |  |  |  |  |  |
|  | Сканировать для просмотра отчетной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация-изготовитель |  | Jiangyin Hengda Metal Press Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия |  | Эллиптические днища |  |  | Номер изделия (партии) |  |  | LA240102-1-2 |
|  | Тип и спецификация днища |  | EHA200012 |  |  | Материал |  |  | Q345R |
|  | Количество |  | 2 |  |  | Заказная обработка поступающего сырья |  |  | Да Нет |
|  | Дата изготовления |  | 24 января 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Настоящим удостоверяется, что данная партия днищ прошла инспекционный контроль нашей организацией и их безопасная эксплуатация соответствует требованиям договора на поставку GB/T 25198-2010 «Днища сосудов под давлением». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сотрудник, выполнивший инспекционный контроль: |  | /Подпись/ |  |  | Дата: |  | 26 января 2024 г. |
|  |  | Проверил: |  | /Подпись/ |  |  | Дата: |  | 26 января 2024 г. |
|  |  | Утвердил: |  | /Подпись/ |  |  | Дата: |  | 26 января 2024 г. |
|  | Орган инспекционного надзора: |  | Цзянсуский институт инспекционных проверок | и надзора за безопасностью |  | специального оборудования |  | (Специальная печать органа по надзору и инспекции) /Печать на китайском языке: неразбочиво/ |  |
|  | Регистрационный номер сертификата об утверждении органа по надзору и инспекции: TS7110213-2025 |  |  |  |  |  |  |  | 26 января 2024 г. |
|  | Примечание: настоящий сертификат изготавливается в трёх экземплярах, один из которых хранится в органе по надзору и инспекции, а два направляются производителю, причём один из них передаётся производителем вместе с документацией на продукцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес: Здание 2, № 188, Восточная кольцевая дорога, г. Цзянъинь |  |  |  | Тел.: 0510–81660809 |  |  |  | Почтовый индекс: 214434 |

|  | Сертификат соответствия на поковку |  |  |  |  | D24-12 |  | Отчёт о контроле качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация-изготовитель | Hebei Haihao High Pressure Flange Window Niu Group Co., Ltd. |  | Номер лицензии на производство |  | TS2713471-2026 |  |  | Номер поковки |  | HH-240207-14 |  |  |  |  |  |  |  | Марка материала |  |  |  | 16Mn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование поковки |  |  | Стандарт изготовления | NB/T47008-2017 NB/T47023-2012 |  |  |  | Номер плавки материала |  | B0205696 |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент ковки |  |  |  | 3,5:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер партии (изделия) поковки |  | HH-240207-14 | Ковка | II |  |  |  |  |  | 950–1100 ºC |  |  |  |  |  |  |  | Механическое состояние |  |  |  | Нормализация + отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество в партии | 2 |  | Марка стали | 16Mn |  |  |  | Марка стали для поковок с нормированным химическим составом |  | C | Si | Mn |  | P | S |  | Cr | Ni | Cu |  | Ti |  | Mo |  | V |  | — |  | — | — |
| Заказчик | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  | Дата изготовления | 19 февраля 2024 г. |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,280 | 1,290 |  | 0,006 | 0,006 |  | 0,040 | 0,020 | 0,01 |  | — |  | 0,01 |  | 0,01 |  | — |  | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Механические свойства поковки |  | Rm МПа |  | Rel МПа |  |  | A % |  |  | Ударные испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твёрдость (HBW) |  |  |
| Данная партия (изделие) поковок прошла проверку качества и соответствует требованиям TSG D0001-2009 «Правила безопасности и технического надзора для напорных трубопроводов — Промышленные трубопроводы», проектным чертежам и отраслевым стандартам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура испытания, °C |  |  |  | KV2 (J) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 |  | 387 |  |  | 33 |  |  | O |  |  |  | 95 |  | 101 |  | 97 |  | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы неразрушающего контроля |  | Метод |  | / |  |  | Стандарт |  |  | / |  |  |  | Заключение |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний | Требования стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты испытаний |  |  |  |  |  | Заключение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осмотр | Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, флокенов и раковин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефекты отсутствуют |  |  |  |  |  | Годен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Качество | Места зачистки и шлифовки имеют плавные переходы, а глубина удаления дефектов соответствует установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует |  |  |  |  |  | Годен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры | Форма, размеры и качество поверхности соответствуют требованиям заказного чертежа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует чертежам |  |  |  |  |  | Годен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номер |  | Номер спецификации |  |  |  |  |  | Количество (шт.) |  | Номер |  | Номер спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество (шт.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | FM-2000-1.0/94-H194 |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись контролёра: /Подпись/ |  |  |  | 19 февраля 2024 г. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | /Номер поступления на склад D24-12; Лицо, ответственное за материалы /подпись/ 24.2.19/ |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печать отдела контроля: |  |  |  | 19 февраля 2024 г. |  |  |  | Заключение: |  | Данная партия продукции соответствует |  | NB/T47008-2017 NB/T47023-2012 1 класс |  |  |  |  |  |  |  | технические требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный инспектор: /Подпись/ |  |  |  |  | Контролёр |  |  |  | /Подпись/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.02.2024 /Рукописный текст: 19.02.2024 |  |  |  |  |

| JSTJJY-BG-031-01-01–5.0 |  |  | Цзянсуский институт надзора и инспекции безопасности специального оборудования Сертификат о проверке безопасности и качества элементов трубопроводов под давлением по поручению |  |  |  |  | D24-05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сканировать для просмотра отчетной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер: | JY-WT-GJ-2024-23 00040 |  |  |
|  | Организация-изготовитель: |  | Jiangyin Yin Yuda Forging Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень и номер лицензии: |  |  | / / |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: |  | Кованые заготовки фланца |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель и спецификация: |  | См. подробности в отчёте о проверке качества |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал: |  | 16Mn II |  | Количество: | 17 |  |  |  |
|  | Номер изделия: |  | 20240001-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата изготовления: |  |  | 08.01.2024 |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии с положениями Закона КНР «О безопасности специального оборудования» и «Положения о надзоре за безопасностью специального оборудования» данное изделие (партия) прошло проверку нашей организацией и его показатели безопасности соответствуют установленным нормам «Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования, работающего под давлением» (NB/T47008-2017). Настоящим выдаётся данный сертификат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контролёр: | /Подпись/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | /Подпись/ |  |  | Организация, проводившая проверку (Специальная печать для инспекции) /Печать на китайском языке: неразбочиво/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер сертификата об утверждении инспекционной организации: |  | TS7110213-2025 |  |  |
|  | Выдал: | /Подпись/ |  |  |  |  | 29 января 2024 года |  |  |
|  | 1. Настоящий сертификат изготавливается в трёх экземплярах: один хранится в инспекционной организации, два направляются производителю, причём один из них должен быть передан пользователю вместе с сопроводительной документацией на продукцию. 2. Ксерокопия недействительна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес: Здание 2, № 188, Восточная кольцевая дорога, г. Цзянъинь |  |  |  | Тел.: 0510–81660809 |  | Почтовый индекс: 214434 |  |  |

|  |  | Отчёт о контроле качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D24-05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки |  | 20240001-3 |  |  |  |  | Марка материала |  |  | 16Mn II |  |  |  |  |  |
| Номер плавки (партии) материала |  | 3209129 |  |  |  |  | Коэффициент ковки |  |  | ≥3 : 1 |  |  |  |  |  |
| Температура ковки |  | 1300 °C |  |  |  |  | Состояние термической обработки |  |  | Нормализация + отпуск |  |  |  |  |  |
| Химический состав стали для поковки (%) |  | C | Mn | Si | S | P | Cu | Cr | Ni | A1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,18 | 1,44 | 0,34 | 0,002 | 0,017 | 0,034 | 0,034 | 0,002 | 0,014 |  |  |  |  |  |
| Механические свойства поковки |  | Предел прочности при растяжении (МПа) |  | Предел текучести (МПа) |  | Относительное удлинение (%) |  | Относительное сужение (%) |  | Твёрдость (HB) |  | Ударные испытания |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура испытания (ºC) |  | KV2 | AVE |
|  |  | 560 |  | 385 |  | 38 |  |  |  | 160.172.174 |  | 0 |  | 122.134.120 |  |
| Ультразвуковой контроль |  | /Штамп: отсутствует/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования стандарта |  |  |  |  |  |  |  | Фактические результаты |  |  | Заключение испытаний |  |  |  |
|  | Отсутствие видимых трещин, расслоений, шлаковых вкраплений, складок |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует |  |  | Годен |  |  |  |
|  | Места зачистки и шлифовки имеют плавные переходы, а глубина удаления дефектов соответствует установленным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует |  |  | Годен |  |  |  |
|  | Форма, размеры и качество поверхности соответствуют требованиям чертежа и заказа |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует |  |  | Годен |  |  |  |
| Свойство | Спецификация |  |  |  | Количество |  | № п/п |  | Спецификация |  |  |  |  | Количество |  |
| 1 | Ф 160 × 53 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ф 175 × 53 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ф 350 × 0190 × 70 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ф 590 × 0375 × 93 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ф 650 × 450 × 95 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Номер сладского учёта D24-05; Ответственный за материалы /подпись/29.01.24/ |  |  |  |  |  |  |
| Заключение испытаний |  | Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный инспектор |  | /Штамп: печать Хуан Цзиньсун/ |  |  |  |  | Контролёр |  |  | /Штамп: печать Дун Хэсин/ |  |  |  |  |  |

08 января 2024 года

|  |  |  | B22-19 Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сертификат качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс: 338001 № 1, ул. Ецзиньлу, город Синьюй, пров. Цзянси, Китай Тел: +86 790–6294611 Факс: +86 790–6294173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  |  |  | Стальные пластины для котлов и сосудов под давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация-грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандарт |  |  |  | GB/T713-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер контракта |  | W112022040060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия: |  |  |  | NB/T47013. 3-2015 (Изменение № 1), соответствует 1 классу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество |  | 1 |  |  |  |  | Номер транспортного средства |  |  |  | 1699167 |  |  |  |  |  |  | Номер заказа клиента |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата выдачи |  |  |  |  | 27.06.2022 7:57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий вес в тоннах |  | 8,6630 |  |  |  |  | Номер сертификата |  |  |  | HB22-12031A-1-1 |  |  |  |  |  |  | Номер лицензии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата отгрузки |  |  |  |  | 27.06.2022 0:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер партии |  |  | Номер плавки |  | Марка |  |  | Размеры и вес |  |  |  |  |  |  |  |  | Химический состав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина | Ширина |  |  |  | Длина | Количество | Масса тонн |  | Состав | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | Ceq2 (2) | PCM (3} |  | Als | Alt | V | Mo | Ti | Nb | As | Sn | Sb | Pb | B | PSR ⑷ | Bi (5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × 10-2 |  |  | × 10-3 |  | × 10-2 |  |  |  |  |  | × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  | × 10-4 |  |  |  |  |
| 1 | H2-76225 |  |  | J22-0 133NA |  | Q345R |  |  | 45 | 2200 |  |  |  | 11000 | 1 | 8,6630 |  | L | 16 | 143 | 40 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 42 | 25 |  | 35 | 38 | 4 | δ | 16 | 12 | W | 4 | 1 | 9 | 2 |  | 10 |
| № п/п N0. | Номер партии Номер валка |  |  | Испытания Различия (6) | Испытание на растяжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ударная вязкость |  | Испытания |  |  |  |  | Сужение поперечного сечения по оси Z (12) |  |  |  |  | Испытание падающим грузом (DWTT) |  |  |  | Твёрдость HD |  |  |  |  | Размер зерна класс |  | примесь класс |  |  | Холодный изгиб (3) | Статус доставки (14) |
|  |  |  |  |  | Местоположение Направление (7) | Предел текучести Y. S ReL | Сопротивление растяжению T. S Rm | Удлинение E. L A | R. A ¢8) | Y.R (9) | P. S GO) |  |  |  | Направление (7) | Размер образца (II) | Температура T | KV2 J |  |  |  | Местоположение Направление (7) | ψ Z % |  |  |  | Температура T | SA % |  |  | Местоположение и направление (7) | HVW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура T |  |  | Rp0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МПа |  | % | % |  | ºC |  |  | МПа |  |  | ºC | 1 | 2 | 3 | AVE |  | 1 | 2 | 3 | AVE | 7 | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 | AVE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | H2-76225 |  |  |  | T | 346 | 53,1 | 31,0 |  |  |  |  |  |  | T | A | 0 | 147,0 | 172,3 | 170,8 | 163,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годен | Н |
| Примечания |  |  |  | /Штамп на китайском языке: неразборчиво/ |  |  |  |  |  |  |  |  | /Рукописный текст: 20.09.2022/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Печать: Xinyu Iron & Steel Co., Ltd./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  | /НЕРАЗБОРЧИВО/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящим подтверждается, что продукция изготовлена и проверена в соответствии с вышеуказанными требованиями и результаты соответствуют установленным требованиям. /Печать на китайском языке: неразборчиво / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальный штамп отдела технического контроля (ОТК) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Составил: |  |  |  | Сяо Хуань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место печати: /Штамп на китайском языке: неразборчиво/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | B24-02 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd | Сертификат качества |  |  | Провинция Шухуа Чэнган Чэнкун Ми Тел. (027)8689965‬3‬‬‬‬‬‬‬ Факс (027)86099653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель: Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. |  |  |  |  |  |

| Заказчик |  |  | Wuhan Baosteel Huazhong Trading Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование продукции |  |  |  |  |  | Горячекатаная стальная лента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт приёмки-передачи |  |  | Shanghai Ouye Material Technology Co., Ltd. (терминал порта Цзянъинь Синьси) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  | 000136 |  |  |  | Номер партии |  |  |  | BGBWI2305200373200 |  |  |  |  |  |  |
| Стандарт |  |  | GB/T713-2014Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код клиента IJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата выдачи |  |  |  |  |  | 20.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики (мм) |  |  | Толщина × ширина × длина = рулон 10,00*1800* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер лицензии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер контракта |  |  | I3L0005553 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горячая линия: 400-820-8590‬, 021-2664888‬8.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
| № п/п | № рулона | Номер этикетки |  | Номер плавки | Количество листов | Вес (кг) | Химический состав (1=× 10 2=× 100 3=× 1000 4=× 10000 5=× 100000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение *2 | Испытание на растяжение |  |  |  |  |  | Испытание на ударную вязкость |  |  |  |  |  |  | Испытание падающим грузом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C | Si | MI | P | S | A1 | Nb | Ti | V |  | Направление *3 | Брак | Программное управление |  | Удлинение % | YR *5 | Направление *3 | Контроль качества | Ударная вязкость KV2 Дж *8 Температура хрупкого излома % *7 |  |  |  |  | Направление *3 | Твёрдость: ºC Коэффициент сдвига % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ReL | Rm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cu | Ni | Cr | Mb | CEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | AVE |  | 1 | 2 | AVE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32102661 | 531332020714 |  | /Номер складского склада B24-02/ 24.1.2 533276θ& | 1 | 28606 | L | IS 16 | Z4 9 | 128 35 | 20 3 | 4355 | 30 | 9 | 4 | 1 | B | T | 422 | 545 |  | 24 |  | T | 0 | 113 |  | 115 | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28606 кг |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект для изгиба Магнитопорошковый контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  | /НЕРАЗБОРЧИВО/ /Печать: Jiangyin Yuji Trading Co.,Ltd./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настоящим подтверждается, что продукция, перечисленная в настоящем формуляре, соответствует требованиям стандартов на продукцию. /Штамп на китайском языке: неразборчиво/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Подпись/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инспектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за качество /Подпись/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стр. 1 из 1

|  |  | B23-31 Компания Шоуган (Shougang Group). |  | Сертификат качества |  |  | Адрес компании Шоуган: район Шицзиншань, город Пекин, Китай Почтовый индекс: 100041 Тел.: (0315)7708720‬‬‬‬‬‬‬‬ Адрес завода-изготовителя: город Цяньань, провинция Хэбэй, Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод-изготовитель: | Компания Шоуган: Shougang Group: Shougang Corporation Qian’an Iron and Steel Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик | Shanghai Shougang Iron & Steel Trading Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер контракта |  |  |  | B2304619/B023062701 |  |  | Номер лицензии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация-грузополучатель | Shanghai Shougang Iron & Steel Trading Co., Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  |  |  | Стальные пластины для котлов и сосудов под давлением |  |  | Номер сертификата |  |  |  | GFTB230710125 |  |  |  |  |
| Стандарт | GB/T 713–2014 Горячекатаный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марка |  |  |  | Q345R |  |  | Знак сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики (мм) | Толщина × Ширина × Длина = 12*2000*12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата отгрузки |  |  |  | 10.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер рулона/номер упаковки | Номер плавки | Количество | Масса | Химический состав % (1 =×10 2 =×100 3 =×1000 4 =×10000 5 =×100000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание на растяжение (база измерения = A1)③ |  |  |  | Изгиб |  | Испытание на ударную вязкость (V-образный надрез, размер ударного образца мм⑤(10*10*55мм)) |  |  |  |  |  | Твёрдость | Размер зерна | Глубина обезуглероженного слоя (мм) |
|  |  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Nb | V | Направление ② | Предел текучести Y.S. | Предел прочности T.S. | Коэффициент | Размер образца мм |  | Направление ② |  | Ударная работа Дж⑨ Процент вязкого излома %⑧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | ⑥=T*40*300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alt | Ti | Mo | B |  |  |  |  |  |  |  | ReL Rm |  |  |  | 2a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | AVG. |  |  |  |
| H123614701500-1 | 1318185 | 13 | 29,39 | RF | 1710 | 119 | 145 | 14 | 77 | 181 | 104 | 220 | 249 | 11 | 2 | 397 | 560 | 24,5 | 1 | Годен | 2 | 0 ºC | 63 | 67 | 67 | 65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 278 | 194 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 |  | 29,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания | * Стальные пластины для котлов и сосудов под давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания | ① Различие анализов: RF = плавочный анализ, CF = анализ готовой продукции. ② Направление: 1 = продольное; 2 = поперечное; 4 = под углом 30º к направлению прокатки; 6 = под углом 45º к направлению прокатки; 7 = под углом 60º к направлению прокатки; (3) Расчётная длина: для прямоугольных образцов: A: пропорциональная расчётная длина, где 1 = 5,65 × √(F₀), 2 = 11,3 × √(F₀). B: Фиксированная расчётная длина: 2 = 50 мм, 3 = 50,8 мм, 6 = 80 мм, 8 = 200 мм. ④ YR = Отношение предела текучести к пределу прочности. (5) Размеры образцов для ударных испытаний = ширина × высота × длина. ⑥ Размеры образца для испытания на изгиб = ширина × длина. ⑦ Угол изгиба: 0 = 120°; 1 = 180°; 2 = 90°. (8) Процент сдвиговой поверхности в изломе. ⑨ Ударная вязкость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инспектор | 1. Настоящим удостоверяется, что продукция была изготовлена и проверена в соответствии с вышеуказанными требованиями, и результаты соответствуют установленным нормам. 2. Все незаполненные пункты в настоящем сертификате не являются условиями поставки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за качество: |  |  |  |  |
|  | 3. Продукция сертифицирована по стандарту PED, соответствует EN 10204 3.1; № сертификата: 0343/PEDM/BGJ0071066/A. 4. Стандарт проведения дефектоскопии: GB/T 2970-2016; для стальных листов толщиной ≤9 мм дефектоскопия не проводится, гарантия предоставлена металлургическим заводом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охлаждение в печи |  |  |  |  |

Защитный код: 4td8pk

/Номер складского учёта B23-31 23.07.20; Ответственный за материалы /подпись//

/Печать: Shanghai Shougang Iron & Steel Trading Co., Ltd /

/Печать: : Jiangyin Yuji Trading Co.,Ltd./

/Штамп: печать Мэн Дун/

/Штамп на китайском языке 20.07.2023/

Страница 1 из 1

|  |  |  |  | Tianjin Jinqiao Welding Consumables Group Co., Ltd. Сертификат качества | H23-33 N0.890000331332 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

| Наименование продукции | Марка | ГОСТ (Государственный стандарт) | Марка по американскому стандарту (ASTM) |  | Модель ISO |  | Спецификация | Номер партии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальная присадочная проволока для газовой сварки оборудования, работающего под давлением | JQ.TG50 | W49A36 | ER70SF |  |  |  | 2,5 (20 кг) | 23043930 |  |
| Стандарт исполнения |  |  | GB/T 39280-2020 и AWS A5. 18 и NB/T 47018-2017 |  |  |  |  |  |  |
| Химический состав сварочной проволоки (%) |  |  | Механические свойства наплавленного металла |  |  |  | Прочее |  |  |
| Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт |  | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение |
| C | 0,060–0,150 | 0,081 | Предел прочности Rm (МПа) |  | 490–670 | 563 | Рентгеноскопический контроль сварных швов | Класс 1 | Класс 1 |
| S | ≤ 0,015 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 1,40–1,85 | 1,47 | Предел текучести Rp0. 2 (МПа) |  | ≥ 390 | 455 | Испытание на продольный изгиб наплавленного металла | Годен | Годен |
| Si | 0,80–1,15 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ≤ 0,025 | 0,014 | Удлинение A (%) |  | ≥ 18,0 | 27,5 | Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле (метод теплопроводности, мл/100г) | ≤ 7,0 | 1,85 |
| Cr | ≤ 0,150 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | ≤ 0,150 | 0,007 | Испытание на ударный изгиб по Шарпи (образец с V-образным надрезом) | Температура испытания (°C) | −30 | −30 |  |  |  |
| Mo | ≤ 0,150 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ≤ 0,030 | 0,003 |  | Поглощённая энергия KV2 (Дж) | ≥ 54 | 109, 118, 123 |  |  |  |
| Cu | ≤ 0,500 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | /Печать: Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd.*специальная печать отдела контроля качества/ |  |  |
| Сертификаты на продукцию | /Штамп: архивный номер Н23-33. Ответственное лицо: неразборчиво 23.9.28/ |  |  |  | Настоящим подтверждается, что фактические результаты, приведённые в данном отчёте, являются точными и соответствуют требованиям. Специальная печать отдела контроля качества. Условия остаются неизменными. Мы несем ответственность за качество данной продукции. Составил: Ли Ифан Проверил: /Подпись/ Дата составления: 22 сентября 2023 г. Отдел контроля качества |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: Китай, город Тяньцзинь, район Дунли, зона развития, улица Люцзин, дом 1. Почтовый индекс: 300300. |  |  |  |  | Тел.: (86)-(022)-5829666‬6 Факс: (86)-(022)-2499213‬5‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Веб-сайт: WWW.TJGoldenBridge.com E-Mail: Market@TJGoldenBridge.com |  |  |  |  |

/Штамп на китайском языке неразборчиво/

|  |  |  |  | Tianjin Jinqiao Welding Consumables Group Co., Ltd. Сертификат качества | H23-34 N0.890000328559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

| Наименование продукции | Марка | ГОСТ (Государственный стандарт) | Марка по американскому стандарту (ASTM) | Модель ISO |  |  | Спецификация | Номер партии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальная сварочная проволока для газовой сварки оборудования, работающего под давлением | JQ.MG50-6 | G49A4UC1S6 (ER50-6) | ER70S-6 |  |  |  | 1,2 (20 кг) | 23033492 |  |
| Стандарт исполнения |  |  | GB/T8110-2020 и AWS A5.18 и EN ISO14341-A-G 42 4 M21/C1 3Si 1 и NB/T47018-2017 |  |  |  |  |  |  |
| Химический состав сварочной проволоки (%) |  |  | Механические свойства наплавленного металла |  |  |  | Прочее |  |  |
| Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт |  | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение |
| C | 0,06-0,15 | 0,074 | Предел прочности Rm (МПа) |  | ≥ 500 | 543 | Рентгеноскопический контроль сварных швов | Класс 1 | Класс 1 |
| S | ≤ 0,015 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 1,40–1,60 | 1,49 | Предел текучести ReL или Rp0,2 (МПа) |  | ≥ 420 | 436 | Испытание на продольный изгиб наплавленного металла | Годен | Годен |
| Si | 0,80–1,00 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ≤ 0,025 | 0,011 | Удлинение A (%) |  | ≥ 22. 0 | 27,5 | Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле (метод теплопроводности, мл/100г) | ≤ 7,0 | 1,60 |
| Cr | ≤ 0,15 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | ≤ 0,15 | 0,011 | Испытание на ударный изгиб по Шарпи (образец с V-образным надрезом) | Температура испытания (°C) | −30 | −30 |  |  |  |
| Mo | ≤ 0,15 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ≤ 0,03 | 0,001 |  | Поглощённая энергия KV2 (Дж) | ≥ 54 | 91, 107, 104 | /Номер складского учёта H23-34 23.9.28; Ответственный за материалы /подпись// |  |  |
| Cn | ≤ 0,35 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | ≤ 0,02 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti+Zr | ≤ 0,15 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | /Печать: Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd.*специальная печать отдела контроля качества/ |  |  |
| Сертификаты на продукцию | CCS, LR, BV, ABS, DNV, NK, KR, RS и немецкие TUV, DB. CE |  |  |  | Настоящим подтверждается, что фактические результаты, приведённые в данном отчёте, являются точными и соответствуют требованиям. Специальная печать отдела контроля качества. Условия остаются неизменными. Мы обязуемся нести ответственность за качество данной продукции. Составил: Ли Чжэнван Проверил: /Подпись/ Дата: 22 сентября 2023 г. Отдел контроля качества |  |  |  |  |
| Примечания | Соответствует Правилам по материалам и сварке Китайского классификационного общества (CCS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: Китай, город Тяньцзинь, район Дунли, зона развития, улица Люцзин, дом 1. Почтовый индекс: 300300. |  |  |  |  | Тел.: (86)-(022)-5829666‬6 Факс: (86)-(022)-2499213‬5‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Веб-сайт: WWW.TJGoldenBridge.com E-Mail: Market@TJGoldenBridge.com |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Tianjin Jinqiao Welding Consumables Group Co., Ltd. Сертификат качества | H23-35 N0.890000332510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

| Наименование продукции | Марка | ГОСТ (Государственный стандарт) | Марка по американскому стандарту (ASTM) | Модель ISO |  |  |  | Спецификация | Номер партии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальные сварочные электроды для оборудования, работающего под давлением | Оборудование, работающее под давлением J507 | E5015 | E7015 |  |  |  |  | 4,0 | 23051034 |  |
| Стандарт исполнения E |  |  | GB/T 5117-2012 и AWS A5.1 и NB/T 47018-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла (%) |  |  | Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  | Прочее |  |  |
| Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт |  |  | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение |
| C | ≤ 0,15 | 0,10 | Предел прочности Rm (МПа) |  |  | 490–610 | 562 | Рентгеноскопический контроль сварных швов | Класс 1 | Класс 1 |
| S | ≤ 0,015 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | ≤ 1,60 | 0,99 | Предел текучести ReL или Rp 0,2 (МПа) |  |  | ≥ 400 | 459 | Испытание на продольный изгиб наплавленного металла | Годен | Годен |
| Si | ≤ 0,90 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ≤ 0,025 | 0,018 | Удлинение A (%) |  |  | ≥ 20. 0 | 29,5 | Т-образный сварной шов | Годен | Годен |
| Cr | ≤ 0,20 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | ≤ 0,30 | 0,009 | Испытание на ударный изгиб по Шарпи (образец с V-образным надрезом) | Температура испытания (°C) |  | −30 | −30 | Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле (метод теплопроводности, мл/100г) | ≤ 7 | 5,6 |
| Mo | ≤ 0,30 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ≤ 0,08 | 0,007 |  | Поглощённая энергия KV2 (Дж) |  | ≥ 54 | 155, 167, 150 |  |  |  |
| /Штамп: архивный номер Н23-35. Ответственное лицо: неразборчиво 23.9.28/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты на продукцию | CCS, LR, BV, ABS, DNV, NK, KR, RS и немецкие TUV, DB. CE /Штамп на китайском языке: неразборчиво/ |  |  |  | /Печать: Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd.*специальная печать отдела контроля качества/ Настоящим подтверждается, что фактические результаты, приведённые в данном отчёте, являются точными и соответствуют требованиям. Специальная печать отдела контроля качества. Условия остаются неизменными. Мы обязуемся нести ответственность за качество данной продукции. Составил: Ли Чжэнван Проверил: /Подпись/ Дата составления: /Штамп на китайском языке: неразборчиво / 22.09.2023 Отдел контроля качества |  |  |  |  |  |
| Адрес: Китай, город Тяньцзинь, район Дунли, зона развития, улица Люцзин, дом 1. Почтовый индекс: 300300. |  |  |  |  | Тел.: (86)-(022)-5829666‬6 Факс: (86)-(022)-2499213‬5‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Веб-сайт: WWW.TJGoldenBridge.com E-Mail: Market@TJGoldenBridge.com |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Tianjin Jinqiao Welding Consumables Group Co., Ltd. Сертификат качества | H23-43 N0.890000336849 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

| Наименование продукции | Марка | ГОСТ (Государственный стандарт) | Марка по американскому стандарту (ASTM) |  | Модель ISO |  |  | Спецификация | Номер партии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальные сварочные электроды для оборудования, работающего под давлением | Оборудование, работающее под давлением J507 | E5015 | E7015 |  |  |  |  | 4,0 | 23071050 |  |
| Стандарт исполнения |  |  | GB/T 5117-2012 и AWS A5.1 и NB/T 47018-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла (%) |  |  | Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  | Прочее |  |  |
| Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт |  | Требования стандарта |  | Фактическое значение | Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение |
| C | ≤ 0,15 | 0,11 | Прочность на разрыв Rm (МПа) |  | 490–610 |  | 543 | Рентгеноскопический контроль сварных швов | Класс 1 | Класс 1 |
| S | ≤ 0,015 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | ≤ 1,60 | 0,98 | Предел текучести ReL или Rp0.2 (МПа) |  | ≥ 400 |  | 455 | Испытание на продольный изгиб наплавленного металла | Годен | Годен |
| Si | ≤ 0,90 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ≤ 0,025 | 0,020 | Удлинение A (%) |  | ≥ 20,0 |  | 29,5 | Т-образный сварной шов | Годен | Годен |
| Cr | ≤ 0,20 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | ≤ 0,30 | 0,008 | Испытание на ударный изгиб по Шарпи (образец с V-образным надрезом) | Температура испытания (°C) | −30 |  | −30 | Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле (метод теплопроводности, мл/100г) | ≤ 7 | 5,4 |
| Mo | ≤ 0,30 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ≤ 0,08 | 0,008 |  | Поглощённая энергия KV2 (Дж) | ≥ 54 |  | 153, 161, 164 |  |  |  |
|  | /Номер складского учёта H23-43 23.12.26 Ответственный за материалы /подпись// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты на продукцию | CCS、LR、 BV、 ABS、 DNV、 NK、 KR、 RS |  |  |  | /Печать: Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd.*специальная печать отдела контроля качества / Настоящим подтверждается, что фактические результаты, приведённые в данном отчёте, являются точными и соответствуют требованиям морских норм и стандартов. Производство продукции соответствует утверждённым условиям. Мы несём ответственность за качество данной продукции. Составил: Ли Чжэнван Проверил: /Подпись/ /Штамп на китайском языке: неразборчиво/ 25 декабря 2023 года |  |  |  |  |  |
| Примечания | Удовлетворяет требованиям стандарта CCS по материалам и сварке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: Китай, город Тяньцзинь, район Дунли, зона развития, улица Люцзин, дом 1. Почтовый индекс: 300300. |  |  |  |  |  | Тел.: (86)-(022)-5829666‬6 Факс: (86)-(022)-2499213‬5‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Веб-сайт: WWW.TJGoldenBridge.com E-Mail: Market@TJGoldenBridge.com |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Tianjin Jinqiao Welding Consumables Group Co., Ltd. Сертификат качества | H23-36 N0.890000332677 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

| Наименование продукции | Марка | ГОСТ (Государственный стандарт) | Марка по американскому стандарту (ASTM) | Модель ISO |  |  |  | Спецификация | Номер партии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальная сварочная проволока для сварки под флюсом оборудования, работающего под давлением | JQ. H10Mn2 | SU34 | EH14 |  |  |  |  | 4,0 (25 кг) | 23053756 |  |
| Стандарт исполнения |  |  | GB/T 5293–2018 и NB/T 47018–2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Химический состав сварочной проволоки (%) |  |  | Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  | Прочее |  |  |
| Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт |  |  | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение |
| C | ≤ 0,120 | 0,078 | Предел прочности Rm (МПа) |  |  | 490–610 | 527 | Рентгеноскопический контроль сварных швов | Класс 1 | Класс 1 |
| S | ≤ 0,015 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 1,50-1,90 | 1,78 | Предел текучести ReL или Rp 0,2 (МПа) |  |  | ≥ 390 | 419 | Испытание на продольный изгиб наплавленного металла | Годен | Годен |
| Si | ≤ 0,070 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ≤ 0,020 | 0,013 | Удлинение A (%) |  |  | ≥ 20,0 | 30,5 |  |  |  |
| Cr | ≤ 0,200 | 0,034 |  |  |  |  |  | Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле (метод теплопроводности, мл/100г) | ≤ 7 | 3,60 |
| Ni | ≤ 0,300 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | ≤ 0,35 | 0,10 | Испытание на ударный изгиб по Шарпи (образец с V-образным надрезом) | Температура испытания (°C) |  | −40 | −40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Поглощённая энергия KV2 (Дж) |  | ≥ 41 | 86, 75, 81 | /Штамп: архивный номер Н23-36. Ответственное лицо: неразборчиво 23.11.22/ |  |  |
| Химический состав наплавленного металла (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | ≤ 0,015 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ≤ 0,025 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты на продукцию |  |  |  |  |  | /Печать: Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd.*специальная печать отдела контроля качества/ Настоящим подтверждается, что фактические результаты, приведённые в данном отчёте, являются точными и соответствуют нормативным требованиям. Производственный процесс продукции соответствует условиям сертификации. Составил: Жэнь Юйшуан Проверил: /Подпись/ Дата составления: 25 мая 2023 г. Отдел гарантии качества /Штамп на китайском языке: неразборчиво/ |  |  |  |  |
| Примечания | Стальной флюс для сварки под флюсом оборудования, работающего под давлениемJQ. SJ101 партия: 23016503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: Китай, город Тяньцзинь, район Дунли, зона развития, улица Люцзин, дом 1. Почтовый индекс: 300300. |  |  |  |  |  | Тел.: (86)-(022)-5829666‬6 Факс: (86)-(022)-2499213‬5‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Веб-сайт: WWW.TJGoldenBridge.com E-Mail: Market@TJGoldenBridge.com |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Tianjin Jinqiao Welding Consumables Group Co., Ltd. Сертификат качества | H23-37 N0.890000330566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

| Наименование продукции | Марка | ГОСТ (Государственный стандарт) | Марка по американскому стандарту (ASTM) | Модель ISO |  |  |  | Спецификация | Номер партии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальной флюс для сварки под флюсом оборудования, работающего под давлением | JQ.SJ101 | S A FB 1 66 | F7A4-EH14 |  |  |  |  | 10-60 меш | 23046503 |  |
| Стандарт исполнения |  |  | GB/T 5293–2018 и GB/T 36037–2018 и NB/T 47018–2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Химический состав спеченного флюса (%) |  |  | Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  | Прочее |  |  |
| Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт |  |  | Требования стандарта | Фактическое значение | Пункт | Требования стандарта | Фактическое значение |
| CaF2 | ≥ 15 | 30,00 | Прочность на разрыв Rm (МПа) |  |  | 490–610 | 527 | Рентгеноскопический контроль сварных швов | Класс 1 | Класс 1 |
| S | ≤ 0,035 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ≤ 0. 040 | 0,034 | Предел текучести ReL или Rp0.2 (МПа) |  |  | ≥ 390 | 419 | Испытание на продольный изгиб наплавленного металла | Годен | Годен |
| Si02 | ≤ 20 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CaO+MgO+CaF2+MnO | ≥ 50 | 65,00 | Удлинение A (%) |  |  | ≥ 20. 0 | 30,5 |  |  |  |
|  | /Штамп: архивный номер Н23-37. Ответственное лицо: неразборчиво 23.11.22/ |  |  |  |  |  |  | Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле (метод теплопроводности, мл/100г) | ≤ 7 | 3,60 |
|  |  |  | Испытание на ударный изгиб по Шарпи (образец с V-образным надрезом) | Температура испытания (°C) |  | −40 | −40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Размер частиц (10–60 меш) | ≥ 90 | 99,10 |
|  |  |  |  | Поглощённая энергия KV2 (Дж) |  | ≥ 41 | 86, 75, 81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Механические включения | Отсутствует | Отсутствует |
| Химический состав наплавленного металла (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сушка флюса | Годен | Годен |
| S | ≤ 0,015 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ≤ 0,025 | 0,020 |  |  |  |  |  |  | Пункт |  |
| Сертификаты на продукцию |  |  |  |  |  | /Печать: Tianjin Jinqiao Welding Materials Group Co., Ltd.*специальная печать отдела контроля качества/ Настоящим подтверждается, что фактические результаты, приведённые в данном отчёте, являются точными и соответствуют нормативным требованиям. Производственный процесс продукции соответствует условиям сертификации. Составил: Жэнь Юйшуан Проверил: /Подпись/ Дата составления: 25 мая 2023 г. Отдел гарантии качества /Штамп на китайском языке: неразборчиво/ |  |  |  |  |
| Примечания | Стальная сварочная проволока для сварки под флюсом оборудования, работающего под давлениемJQ. H10Mn2 партия: 23053756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: Китай, город Тяньцзинь, район Дунли, зона развития, улица Люцзин, дом 1. Почтовый индекс: 300300. |  |  |  |  |  | Тел.: (86)-(022)-5829666‬6 Факс: (86)-(022)-2499213‬5‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Веб-сайт: WWW.TJGoldenBridge.com E-Mail: Market@TJGoldenBridge.com |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Shanghai Atlantic Welding Materials Co Сертификат качества на сварочную проволоку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H23-44 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стальная сварочная проволока для сварки под флюсом оборудования, работающего под давлением |  |  |  |  |  |
| SDS/JSB.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер сертификата: № S2023-4100 |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  | Спецификация |  |  |  | Номер партии |  |  |  | Дата изготовления |  |  |  | Стандарт исполнения |  |  |  | Модель Дата выдачи |  |  |  |  |  |  |  |
| CHW-S3R |  |  | φ 4,0 мм |  |  |  | 23–05729 |  |  |  | См. на упаковке продукции |  |  |  | NB/T 47018.4–2022 (GB/T 5293–2018) |  |  |  | S49A2 FB-SU34 (H10Mn2) 04.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) Механические свойства наплавленного металла / состояние после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  | (II) Химический состав (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элемент | Сварочная проволока |  |  |  |  | Наплавленный металл |  |  | Элемент | Сварочная проволока |  |  |  | Наплавленный металл |  |  |  |
| Пункт |  |  |  | Спецификация |  |  | Фактическое значение |  |  | Спецификация |  |  | Фактическое значение |  | Спецификация |  | Фактическое значение |  | Спецификация |  |  | Фактическое значение | Спецификация |  | Фактическое значение |  |
| Предел прочности при растяжении Rm(МПа) |  |  |  | 490–610 |  |  | 537 |  | C | ≤ 0,12 |  |  | 0,094 |  | — |  | — | Cr | ≤ 0,20 |  |  | 0,016 | — |  | — |  |
| Предел текучести Rel/Rp0,2 (МПа) |  |  |  | ≥ 390 |  |  | 423 |  | Mn | 1,50-1,90 |  |  | 1,757 |  | — |  | — | Ni | ≤ 0,30 |  |  | 0,015 | — |  | — |  |
| Удлинение A (%) |  |  |  | ≥ 20 |  |  | 34 |  | Si | ≤ 0,07 |  |  | 0,040 |  | — |  | — | Cu | ≤ 0,35 |  |  | 0,010 | — |  | — |  |
| (III) V-образный ударный изгиб | Температура испытания на ударную вязкость (°C) |  |  | −20 |  |  | −20 |  | S | ≤ 0,015 |  |  | 0,006 |  | ≤ 0,015 |  | 0,006 |  | Штамп на китайском языке H23-44 23.12.26/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ударная вязкость (Дж) |  |  | ≥ 41 |  |  | 160 188 176 |  | P | ≤ 0,020 |  |  | 0,012 |  | ≤ 0,025 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (IV) Рентгеновский контроль |  | Метод контроля |  |  | класс |  |  |  | (V) Испытание наплавленного металла на продольный изгиб (нижнее положение; лицевой и обратный изгиб; D=4a, 180°) |  |  |  |  |  |  |  |  | (VI) Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле ≤ 7 мл/100 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень качества |  |  | I |  | I |  | Спецификация |  |  | Годен |  | Фактическое значение |  | Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (VII) Примечания |  |  |  |  | 1. Механические свойства наплавленного металла при использовании флюса CHF101R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проволока и флюс одного типа с разными номерами партий взаимозаменяемы |  |  |  |  | 3. Соответствует EN 10204 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие ISO 9001 компанией Lloyd's Register Quality Assurance |  |  |  |  |  |  | Тел.: 021–58973332, 68919508; Факс: 021–58977609 Почтовый индекс 201201 Адрес: КНР, г. Шанхай, район Пудун, ул. Циндалу, д. 188 |  |  |  |  |  |  |  | Настоящим удостоверяется, что данная сварочная проволока соответствует указанным выше требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Печать: Shanghai Atlantic Welding Materials Co/ |  |  |  |  | Подпись ответственного за контроль |  |  |  | Сяо Сяоянь |  |  |

|  |  | H23-45 | Sichuan Atlantic Welding Material Co., Ltd. Сертификат качества на сварочные материалы |  |  | ' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | , |  |
| DGS/PGZ. 111 |  |  |  | Номер сертификата: № F23101R779 |  |  |

| Марка |  | Модель |  |  |  | Номер партии |  |  | Гранулометрический состав |  |  |  |  | Дата изготовления |  |  |  |  | Дата выдачи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флюс CHF101R |  | S49A3 FB-SU34 S A FB 1 66 |  |  |  | 23779 |  |  | 10–60 |  |  |  |  | См. маркировку на упаковке |  |  |  |  | 2 декабря 2023 г. |  |
| Стандарт исполнения |  | NB/T 47018.4-2022 GB/T 5293-2018 GB/T 36037-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Референсный состав флюса (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Химический состав наплавленного металла (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт | S | P |  | CaO+MgO+CaF2+MnO |  |  |  | Si02 |  |  | CaF2 |  | C |  | Mn |  | Si |  | S | P |
| Спецификация | ≤ 0,035 | ≤ 0,040 |  | ≥ 50 |  |  |  | ≤ 20 |  |  | ≥ 15 |  | - |  | - |  | - |  | ≤ 0,015 | ≤ 0,025 |
| Фактическое значение | 0,015 | 0,022 |  | 53,87 |  |  |  | 19,46 |  |  | 18,73 |  | 0,059 |  | −1,70 |  | 0,41 |  | 0,008 | 0,019 |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт | Предел прочности Rm(МПа) |  | Предел текучести ReL(МПа) |  | Относительное удлинение A (%) |  | Рентгеновская дефектоскопия |  |  | Ударная вязкость при (-30)°C (Дж) |  | Продольный изгиб |  |  |  | Содержание диффузионного водорода мл/100г |  |  |  |  |
| Спецификация | 490–610 |  | ≥ 390 |  | ≥ 20 |  | I |  |  | ≥ 41 |  | Годен |  |  |  | ≤ 7,0 |  | /Штамп на китайском языке H23-45 23.12.26/ |  |  |
| Фактическое значение | 535 |  | 435 |  | 28,5 |  | I |  |  | 103 112 115 |  | Годен |  |  |  | ≤ 7,0 |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания | Стальной флюс для сварки под флюсом оборудования, работающего под давлением Для использования с сварочной проволокой CHW-S3R Соответствует EN 10204 3.1. Проволока и флюс одного типа с разными номерами партий взаимозаменяемы без влияния на качество сварного шва и механические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие ISO 9001 компанией Lloyd's Register Quality Assurance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настоящим удостоверяется, что данный материал соответствует требованиям указанных выше стандартов. f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись ответственного за контроль /Печать на китайском языке: неразборчиво / /Штамп на китайском языке: неразборчиво / /Штамп на китайском языке: неразборчиво / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адрес: КНР, провинция Сычуань, город Цзыгун, район Цзылюцзин, ул. Даньян, д. 1

|  | Beijing Kingway Welding Material Co., Ltd. Сертификат качества материала EN10204 3.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес завода: КНР, город Тяньцзинь, р-н Цзиньчжоу, зона экономического развития, ул. Ланьхэ, д. 29. Почтовый индекс: 301900 Тел.: 022-2985399‬0‬‬‬‬‬‬‬ |  |  | H24-06 |  |  |
| Заказчик: Хуанда (Huangda) | Дата производства: | 24.01.2024 | №: | W2404010I |  |

| Модель | Марка |  | Номер партии |  | Спецификация (мм) |  | Стандарт исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E309-16 | A302 JWE309-16 |  | 2453021402 |  | φ4,0 |  | GB/T 983-2012 |  |  | E309-16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NB/T 47018.2-2017 |  |  | E309-16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AWS A5.4/ASME SFA-5.4 |  |  | E309-16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AWS A5.4M/ASME SFA-5.4M |  |  | E309-16 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | Ti | Н |
| Стандарт | ≤ 0,150 | 0,5 ~2,5 | ≤ 1,00 | ≤ 0,020 | ≤ 0,030 | 22,0~25,0 | 12,0~14,0 | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 | ---- | ---- | ---- |
| Факт. значение | 0,047 | 1,20 | 0,86 | 0,007 | 0,029 | 23,25 | 12,37 | 0,20 | 0,06 | ---- | ---- | ---- |
| Испытание наплавленного металла | Испытание на растяжение |  |  |  |  |  | Ударные испытания |  |  |  | Коррозионная стойкость |  |
|  | Предел прочности |  |  | Относительное удлинение после разрыва |  |  | Ударная вязкость (поглощённая энергия) |  | Поперечное расширение |  |  |  |
| Стандарт | Rm (МПа) ≥ 550 |  |  | A(%) >30 |  |  | ---- |  | ---- |  | ---- |  |
| Факт. значение | 610 |  |  | 38 |  |  | ---- |  | ---- |  | ---- |  |
| Испытание наплавленного металла | Другие испытания /Штамп на китайском языке H23-06 24.1.26/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продольный изгиб |  | Рентгеновская дефектоскопия |  | Ферритное число |  | Т-образный угловой шов |  | ---- |  | ---- |  |
| Стандарт | NB/T 47018-2017 |  | I |  | WRC-1992 |  | В соответствии с национальным стандартом |  | ---- |  | ---- |  |
| Факт. значение | Годен |  | Годен |  | 10 |  | Годен |  | ---- |  | ---- |  |
| Примечания |  | Стальные сварочные электроды для оборудования, работающего под давлением |  |  |  | C E 0036 | Проверил: | /Подпись/ | Печать отдела технического контроля: |  |  |  |

/Печать на китайском языке: неразборчиво /

/Штамп на китайском языке: неразборчиво /

| Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. План контроля качества сосудов под давлением |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JL/YB-183 |  | Номер сертификата инспекционного контроля: JY-RC-2024-AZ-00307 |  |  |  |
| Наименование изделия | Сепаратор |  | Категория продукции | I | Условные обозначения контрольных точек:: H—Остановочная точка E—Контрольная точка W — точка освидетельствования R — точка проверки |
| Номер чертежа | JL24-001-00 |  | Номер изделия | A240017 |  |
| Основной материал | 16Mn II, Q345R |  | Основные параметры | ϕ2000 × 12 × 2697 |  |
| Проектная организация | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |  |
| Номер лицензии на проектирование | TS2232384-2024 |  | Дата проектирования | 01.01.2024 |  |

| № п/п | Технологическая операция | Требования к контролю и приемке | Сторона, проводившая проверку |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Надзорная проверка |  |  |
|  |  |  | Контрольная точка | Ответственное лицо | Дата | Точка инспекционного контроля | Инспектор | Дата |
| 1 | Подготовительные работы к изготовлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектная документация | Квалификация организации-проектировщика, процедура утверждения общего чертежа; технологический анализ сторонних чертежей; проверка комплектности проектной документации; проверка актуальности нормативных актов и стандартов; проверка соответствия технических требований «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» | R |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Изменения в проекте (при наличии) | Проверка письменного подтверждения утверждения исходной проектной организацией | R |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Карта технологии сварки | PQR, WPS или WWI NB/T47015-2011 Процедура утверждения документов по технологии сварки | R |  |  |  |  |  |

| 1.4 | Маршрутная технологическая карта | Проектные чертежи, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», GB/T150-2011 | R |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | План качества | Проверка процедуры утверждения, соответствующей системе обеспечения качества; соответствие содержания «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», стандартам, проекту. | R |  |  |  |  |  |
| 2 | Приемка материалов на склад (включая листовой прокат, поковки, трубы, покупные изделия и сварочные материалы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приемка материалов | 1. Проверка документации, свидетельствующей о приемке материалов основных элементов, работающих под давлением 2. Проверка сертификатов качества или сертификатов инспекционного контроля на материалы основных элементов, работающих под давлением | H |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена материала (при наличии) | Проверка письменного подтверждения утверждения исходной проектной организацией | R |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Перенос маркировки материалов | Проверка схемы переноса маркировки материалов основных элементов, работающих под давлением | R |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление днищ (верхнего и нижнего) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Раскрой материала | Получение сертифицированных материалов, перенос маркировки, размеры заготовок согласно чертежам и технологии | E |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Штамповка заготовок | Аутсорсинг (у квалифицированных поставщиков) |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Приемка днищ на заводе | 1. Проверка формы и размеров, GB/T25198-2010 2. Проверка разделки кромок стыковых соединений, GB/T150. 4-2011 3. Проверка сертификата соответствия и сертификата инспекционного контроля | E |  |  |  |  |  |
| 4 | Изготовление фланцев аппарата (верхнего и нижнего) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Получение со склада | Перенос маркировки материалов | R |  |  |  |  |  |

| 4,2 | Контроль токарной обработки | 1. Механическая обработка по чертежу 2. Приемка по стандарту NB/T47023-2012 | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Изготовление фланцев (G13, G14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Получение со склада | Перенос маркировки материалов | R |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Контроль токарной обработки | 1. Механическая обработка по чертежу 2. Приемка по стандарту, HG/T20592-2009 | E |  |  |  |  |  |
| 6 | Изготовление штуцеров (GI3, G14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Гильзовка обечайки | Проверка сборки, смещение кромок ≤2,5 мм | E |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Сварка (включая исправление дефектов сварных швов) и контроль | Карта технологии сварки, внешний вид и размеры соответствуют чертежу и технологии | E |  |  |  |  |  |
| 6,3 | Контроль обечайки после правки | Внешний вид и размеры швов, проверка овальности и угловатости согласно GB/T150.4-2011 | E |  |  |  |  |  |
| 6,4 | Неразрушающий контроль | 100% РК (радиографический контроль), NB/T47013.2-2015 уровень II | R |  |  |  |  |  |
| 7 | Изготовление люка |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Изготовление фланца люка |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Получение со склада | Перенос маркировки материалов | R |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Контроль токарной обработки | 1. Механическая обработка по чертежу 2. Приемка по стандарту, HG/T20592-2009 | E |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Изготовление крышки люка |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Раскрой материала | Получение сертифицированных материалов, перенос маркировки, размеры заготовок согласно чертежам и технологии | E |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Контроль токарной обработки | 1. Механическая обработка по чертежу 2. Приемка по стандарту, HG/T20592-2009 | E |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Изготовление обечайки люка |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.3.1 | Гильзовка обечайки | Проверка сборки, смещение кромок b ≤ 2,5 | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.2 | Сварка (включая исправление дефектов сварных швов) и контроль | Карта технологии сварки, внешний вид и размеры соответствуют чертежу и технологии | E |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Контроль обечайки после правки | Внешний вид и размеры швов, проверка овальности и угловатости согласно GB/T150.4-2011 | E |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | Неразрушающий контроль | 100% РК (радиографический контроль), NB/T47013.2-2015 уровень II | R |  |  |  |  |  |
| 7,4 | Обработка фланцев и крышки люка | Шероховатость уплотнительных поверхностей, диаметр отверстий, расположение отверстий, HG/T20518-2014 | E |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Сборка фланцев и обечайки люка | Геометрические размеры, смещение кромок соответствуют технологии | E |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Сварка (включая исправление дефектов сварных швов) и контроль | Карта технологии сварки, внешний вид и размеры соответствуют чертежу и технологии | E |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Неразрушающий контроль | 2. Стыковые соединения 100% РК (радиографический контроль), NB/T47013. 2–2015 уровень II | R |  |  |  |  |  |
| 8 | Изготовление обечаек (I, II) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Гильзовка обечайки | Проверка сборки, смещение кромок b ≤ 3 | E |  |  |  |  |  |
| 8,2 | Сварка (включая исправление дефектов сварных швов) и контроль | Карта технологии сварки, внешний вид и размеры соответствуют чертежу и технологии | E |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Контроль обечайки после правки | Внешний вид и размеры швов, проверка овальности и угловатости согласно GB/T150.4-2011 | E |  |  |  |  |  |
| 8,4 | Неразрушающий контроль | 100% РК (радиографический контроль), NB/T47013. 2–2015 уровень II | R |  |  |  |  |  |
| 9 | Сборка штуцеров с фланцами |  |  |  |  |  |  |  |

| 9.1 | Раскрой штуцеров, обработка фланцев | Внешний вид и размеры соответствуют чертежу и стандарту GB/T150-2011 | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Сборка штуцеров с фланцами | Геометрические размеры, смещение кромок соответствуют технологии | E |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Сварка (включая исправление дефектов сварных швов) и контроль | Карта технологии сварки, внешний вид и размеры соответствуют чертежу и технологии | E |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Неразрушающий контроль | 2. Стыковые соединения 100% РК (радиографический контроль), NB/T47013. 5–2015 уровень I (DN < 65 мм, PT контроль) 2. Стыковые соединения 100% МК (магнитопорошковый контроль), NB/T47013. 4-2015 уровень I (250 > DN ≥ 65мм, МК контроль) | R |  |  |  |  |  |
| 10 | Общая сборка |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Сборка обечаек I, II с днищами и фланцами | Зазор и смещение кромок b ≤ 3 мм, внешний вид и размеры соответствуют чертежу и требованиям GB/T 150–2011 | E |  |  |  |  |  |
| 10,2 | Сварка (включая исправление дефектов сварных швов) и контроль | Карта технологии сварки, внешний вид и размеры соответствуют чертежу и технологии | E |  |  |  |  |  |
| 10,3 | Неразрушающий контроль | Стыковые соединения 100% РК (радиографический контроль), NB/T47013. 2-2015 уровень II | R |  |  |  |  |  |
| 10,4 | Разметка отверстий | Подтверждение расположения и размеров отверстий | H |  |  |  |  |  |
| 10,5 | Вырезка отверстий под штуцера | Форма разделки кромок, диаметр отверстия соответствуют чертежу и технологии | E |  |  |  |  |  |
| 10,6 | Установка усилительных колец, штуцеров, люков, опор, табличек и т.д. | Ориентация, высота, монтажные зазоры соответствуют чертежу и технологии | E |  |  |  |  |  |

| 10,7 | Сварка (включая исправление дефектов сварных швов) и контроль | Карта технологии сварки, внешний вид и размеры соответствуют чертежу и технологии | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,8 | Испытание усилительного кольца на герметичность | Соответствует технологии | H |  |  |  |  |  |
| 10,9 | Неразрушающий контроль | Стыковые соединения 100% МК (магнитопорошковый контроль), NB/T47013.4-2015 уровень I | R |  |  |  |  |  |
| 10,10 | Сварка комплектующих (внутренний цилиндр в сборе, Внутренние элементы сепаратора, опорные пластины и т.д.) | Соответствует чертежам и стандарту WPS | E |  |  |  |  |  |
| 11 | Внешний вид и геометрические размеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | Проверка записей и отчетов | Проверка схемы расположения штуцеров, схемы расположения сварных швов, отчетов по внешнему осмотру и размерам на соответствие нормам и чертежам | R |  |  |  |  |  |
| 11,2 | Макроскопический контроль | 1. Проверка расположения сварных швов 2. Выборочный контроль внешнего вида основного металла и сварных швов | E |  |  |  |  |  |
| 12 | Испытание на прочность и герметичность |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | Испытание на прочность (гидравлическое) | Испытательное давление 1,0 МПа; соответствует «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», GB/T150-2011 и чертежу | H |  |  |  |  |  |
| 12,2 | Окончательный внешний осмотр | Соответствует стандарту GB/T150-2011 и чертежу | E |  |  |  |  |  |
| 13 | Дробеструйная обработка / Окраска | Контроль поверхности | E |  |  |  |  |  |
| 14 | Отгрузочная документация, контрольные клейма и сертификаты |  |  |  |  |  |  |  |

| 14,1 | Проверка исполнительной документации | Исполнительные чертежи, документы, удостоверяющие качество (сертификат, паспорт изделия) | R |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,2 | Табличка и клеймо | Соответствует «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», нанесение клейма «TS» | E |  |  |  |  |  |
| 14,3 | Отгрузка | Технические условия, контракт, схема транспортировки | E |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Подписи и даты инспектора завода и ответственных лиц за контроль указаны в маршрутной технологической карте, данный план контроля качества не подлежит передаче. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие подтверждения: Сварка Исправление дефектов Дата подтверждения |  |  | № извещения инспекционного контроля / заключения инспекции: |  |  |  |  |  |

| Составил | /Подпись/ | Дата | 04.01.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил | /Подпись/ | Дата | 10.01.2024 |  |
| Утвердил | /Подпись/ | Дата | 10.01.2024 |  |

|  |  | Ведомость оценки радиографических снимков сварных швов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JL/YB-062 |
|  | Наименование изделия: сепаратор |  | Номер изделия: A240017 |  |

| № п/п | Дата оценки | Номер сварного шва | Номер снимка | Толщина просвечивания | Оптическая плотность (D) | Номер проволоки ИК | Пересекающиеся швы | Характер и количество дефектов | Уровень оценки | Длина однократного просвечивания, мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | A1 | 1 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 286 |  |
| 2 | 3.1 | A1 | 2 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 286 |  |
| 3 | 3.1 | A1 | 3 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 286 |  |
| 4 | 3.1 | A1 | 4 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 286 |  |
| 5 | 3.1 | A1 | 5 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 286 |  |
| 6 | 3.1 | A1 | 6 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 286 |  |
| 7 | 3.1 | A1 | 7 | 12 | 2–4,5 | 12 |  | Круглый дефект 125-115 — 2 шт. | I | 286 |  |
| 8 | 3.1 | A2 | 1 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 233 |  |
| 9 | 3.1 | A2 | 2 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 233 |  |
| 10 | 3.1 | A2 | 3 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 233 |  |
| 11 | 2,5 | KA1 | 1 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 240 |  |
| 12 | 2,5 | GB1 | 1 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 294 |  |
| 13 | 2,26 | GB2 | 1 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 274 |  |
| 14 | 2,26 | GB2 | 2 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 274 |  |
| 15 | 2,26 | GB2 | 3 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 274 |  |
| 16 | 3,29 | B1 | 1 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 17 | 3,29 | B1 | 2 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 18 | 3,29 | B1 | 3 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 19 | 3,29 | B1 | 4 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 20 | 3,29 | B1 | 5 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 21 | 3,29 | B1 | 6 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 22 | 3,29 | B1 | 7 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 23 | 3,29 | B1 | 8 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 24 | 3,29 | B1 | 9 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 25 | 3,29 | B1 | 10 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |

| Первичную оценку выполнил: | /Подпись/ | Вторичную оценку выполнил: | /Подпись/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ведомость оценки радиографических снимков сварных швов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JL/YB-062 |
|  | Наименование изделия: сепаратор |  | Номер изделия: A240017 |  |

| № п/п | Дата оценки | Номер сварного шва | Номер снимка | Толщина просвечивания | Оптическая плотность (D) | Номер проволоки ИК | Пересекающиеся швы | Характер и количество дефектов | Уровень оценки | Длина однократного просвечивания, мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,29 | B1 | 11 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 2 | 3,29 | B1 | 12 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 3 | 3,29 | B1 | 13 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 4 | 3,29 | B1 | 14 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 5 | 3,29 | B1 | 15 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 6 | 3,29 | B1 | 16 | 12 | 2–4,5 | 12 |  | Линейные дефекты 30-20 3 мм | II | 289 |  |
| 7 | 3,29 | B1 | 17 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 8 | 3,29 | B1 | 18 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 9 | 3,29 | B1 | 19 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 10 | 3,29 | B1 | 20 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 11 | 3,29 | B1 | 21 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 12 | 3,29 | B1 | 22 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 13 | 3,29 | B2 | 1 | 12 | 2–4,5 | 12 | T |  | I | 289 |  |
| 14 | 3,29 | B2 | 2 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 15 | 3,29 | B2 | 3 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 16 | 3,29 | B2 | 4 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 17 | 3,29 | B2 | 5 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 18 | 3,29 | B2 | 6 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 19 | 3,29 | B2 | 7 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 20 | 3,29 | B2 | 8 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 21 | 3,29 | B2 | 9 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 22 | 3,29 | B2 | 10 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 23 | 3,29 | B2 | 11 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 24 | 3,29 | B2 | 12 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 25 | 3,29 | B2 | 13 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |

| Первичную оценку выполнил: | /Подпись/ | Вторичную оценку выполнил: | /Подпись/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ведомость оценки радиографических снимков сварных швов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JL/YB-062 |
|  | Наименование изделия: сепаратор |  | Номер изделия: A240017 |  |

| № п/п | Дата оценки | Номер сварного шва | Номер снимка | Толщина просвечивания | Оптическая плотность (D) | Номер проволоки ИК | Пересекающиеся швы | Характер и количество дефектов | Уровень оценки | Длина однократного просвечивания, мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,29 | B2 | 14 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 2 | 3,29 | B2 | 15 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 3 | 3,29 | B2 | 16 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 4 | 3,29 | B2 | 17 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 5 | 3,29 | B2 | 18 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 6 | 3,29 | B2 | 19 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 7 | 3,29 | B2 | 20 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 8 | 3,29 | B2 | 21 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 9 | 3,29 | B2 | 22 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 10 | 3,29 | B3 | 1 | 12 | 2–4,5 | 12 | T |  | I | 289 |  |
| 11 | 3,29 | B3 | 2 | 12 | 2–4,5 | 12 | T |  | I | 289 |  |
| 12 | 3,29 | B3 | 3 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 13 | 3,29 | B3 | 4 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 14 | 3,29 | B3 | 5 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 15 | 3,29 | B3 | 6 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 16 | 3,29 | B3 | 7 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 17 | 3,29 | B3 | 8 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 18 | 3,29 | B3 | 9 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 19 | 3,29 | B3 | 10 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 20 | 3,29 | B3 | 11 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 21 | 3,29 | B3 | 12 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 22 | 3,29 | B3 | 13 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 23 | 3,29 | B3 | 14 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 24 | 3,29 | B3 | 15 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 25 | 3,29 | B3 | 16 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |

| Первичную оценку выполнил: | /Подпись/ | Вторичную оценку выполнил: | /Подпись/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ведомость оценки радиографических снимков сварных швов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JL/YB-062 |
|  | Наименование изделия: сепаратор |  | Номер изделия: A240017 |  |

| № п/п | Дата оценки | Номер сварного шва | Номер снимка | Толщина просвечивания | Оптическая плотность (D) | Номер проволоки ИК | Пересекающиеся швы | Характер и количество дефектов | Уровень оценки | Длина однократного просвечивания, мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,29 | B3 | 17 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 2 | 3,29 | B3 | 18 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 3 | 3,29 | B3 | 19 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 4 | 3,29 | B3 | 20 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 5 | 3,29 | B3 | 21 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 6 | 3,29 | B3 | 22 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 7 | 3,29 | B4 | 1 | 12 | 2–4,5 | 12 | T |  | I | 289 |  |
| 8 | 3,29 | B4 | 2 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 9 | 3,29 | B4 | 3 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 10 | 3,29 | B4 | 4 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 11 | 3,29 | B4 | 5 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 12 | 3,29 | B4 | 6 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 13 | 3,29 | B4 | 7 | 12 | 2–4,5 | 12 |  | Круглый дефект Ø70×60 мм — 1 шт. | I | 289 |  |
| 14 | 3,29 | B4 | 8 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 15 | 3,29 | B4 | 9 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 16 | 3,29 | B4 | 10 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 17 | 3,29 | B4 | 11 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 18 | 3,29 | B4 | 12 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 19 | 3,29 | B4 | 13 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 20 | 3,29 | B4 | 14 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 21 | 3,29 | B4 | 15 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 22 | 3,29 | B4 | 16 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 23 | 3,29 | B4 | 17 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 24 | 3,29 | B4 | 18 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 25 | 3,29 | B4 | 19 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |

| Первичную оценку выполнил: | /Подпись/ | Вторичную оценку выполнил: | /Подпись/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ведомость оценки радиографических снимков сварных швов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JL/YB-062 |
|  | Наименование изделия: сепаратор |  | Номер изделия: A240017 |  |

| № п/п | Дата оценки | Номер сварного шва | Номер снимка | Толщина просвечивания | Оптическая плотность (D) | Номер проволоки ИК | Пересекающиеся швы | Характер и количество дефектов | Уровень оценки | Длина однократного просвечивания, мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,29 | B4 | 20 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 2 | 3,29 | B4 | 21 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 3 | 3,29 | B4 | 22 | 12 | 2–4,5 | 12 |  |  | I | 289 |  |
| 4 | 2,29 | KB1 | 1 | 10 | 2–4,5 | 13 | T |  | I | 262 |  |
| 5 | 2,29 | KB1 | 2 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 262 |  |
| 6 | 2,29 | KB1 | 3 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 262 |  |
| 7 | 2,29 | KB1 | 4 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 262 |  |
| 8 | 2,29 | KB1 | 5 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 262 |  |
| 9 | 2,29 | KB1 | 6 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 262 |  |
| 10 | 2,29 | GB1 | 1 | 10 | 2–4,5 | 13 | T |  | I | 268 |  |
| 11 | 2,29 | GB1 | 2 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 268 |  |
| 12 | 2,29 | GB1 | 3 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 268 |  |
| 13 | 2,29 | GB1 | 4 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 268 |  |
| 14 | 2,29 | GB1 | 5 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 268 |  |
| 15 | 3,17 | GB2 | 1 | 10 | 2–4,5 | 13 | T |  | I | 268 |  |
| 16 | 3,17 | GB2 | 2 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 268 |  |
| 17 | 3,17 | GB2 | 3 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 268 |  |
| 18 | 3,17 | GB2 | 4 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 268 |  |
| 19 | 3,17 | GB2 | 5 | 10 | 2–4,5 | 13 |  |  | I | 268 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Первичную оценку выполнил: | /Подпись/ | Вторичную оценку выполнил: | /Подпись/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. Протокол радиографического контроля сварных швов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JL/YB-67 |
|  | Наименование изделия: сепаратор |  | Номер изделия: A240017 |  |

| Изделие |  | Марка материала |  |  |  |  |  | Q345R |  |  |  |  |  | Размеры |  |  |  |  |  |  |  | φ 2000 × 12 × 2000/697 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия контроля и параметры процесса |  | Состояние термической обработки |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Тип разделки кромок |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состояние поверхности |  |  |  |  |  | Годен |  |  |  |  |  | Стадия контроля |  |  |  |  |  |  |  | После сварки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип источника |  |  |  |  |  | Рентгеновское излучение |  |  |  |  |  | Модель аппарата |  |  |  |  |  |  |  | XXQ2505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер фокуса |  |  |  |  |  | 2,0 X 2,0 |  |  |  |  |  | Марка и класс пленки |  |  |  |  |  |  |  | Фумингвэй (Fumingwei) C5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип эталона чувствительности |  |  |  |  |  | Fe： 10/16 |  |  |  |  |  | Способ усиления |  |  |  |  |  |  |  | Pb передний экран 0,03 мм задний экран 0,03 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав проявителя |  |  |  |  |  | Сунин (Suning) |  |  |  |  |  | Условия промывки |  |  |  |  |  |  |  | Ручная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условия проявления |  |  |  |  |  | Время 5 мин Температура 20 °C |  |  |  |  |  | Класс контроля |  |  |  |  |  |  |  | Уровень AB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт контроля |  |  |  |  |  | NB/T47013.2-2015 |  |  |  |  |  | Техника просвечивания |  |  |  |  |  |  |  | Одиночная пленка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от изделия до пленки (b) |  |  |  |  |  | 12+2/10+2 (мм) |  |  |  |  |  | Оптическая плотность |  |  |  |  |  |  |  | 2,0~4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер сварного шва |  |  |  |  |  | A1 |  |  |  | A2 |  |  |  | KA1 |  |  |  |  | GA1 |  |  |  | GA2 |  |  |  |
|  |  | Толщина просвечивания |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Способ сварки |  |  |  |  |  | SAW |  |  |  | SAW |  |  |  | GTAW/SMAW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ просвечивания |  |  |  |  |  | Метод просвечивания продольного шва |  |  |  |  |  |  |  | Метод просвечивания продольного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фокусное расстояние, мм (F) |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |
|  |  | От источника до изделия мм (f) |  |  |  |  |  | 686 |  |  |  | 686 |  |  |  | 688 |  |  |  |  | 688 |  |  |  | 688 |  |  |  |
|  |  | Энергия, кВ |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  |
|  |  | Ток трубки мА |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Время экспозиции |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | Требуемый номер проволоки ИК |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |
|  | Длина сварного шва |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 697 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 294 |  |  | 821 |  |  |
|  | Длина однократного просвечивания |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 294 |  |  | 274 |  |  |
| Уровень соответствия (класс) |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  | II |  |  |  |  |  | II |  |  |  | II |  |  | II |  |  |
| Требуемый объём контроля, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Процент фактических обнаружений % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Номер инструкции по проведению контроля |  |  |  |  |  |  |  |  | JL-RT/002 |  |  |  | JL-RT/002 |  |  |  |  |  | JL-RT/002 |  |  |  | JL-RT/002 |  |  | JL-RT/002 |  |  |
| Количество годных снимков |  |  | Сварные соединения класса A (шт.) |  | Сварные соединения класса B (шт.) |  | Пересекающиеся соединения (шт.) |  |  | Итого (шт.) |  |  | Окончательные результаты оценки |  |  |  | уровень 1 (шт.) |  |  | уровень II (шт.) |  |  |  | уровень III (шт.) |  |  | уровень IV (шт.) |  |
|  |  |  | 15 |  | 104 |  | 7 |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  | 1 |  |  |  | / |  |  | / |  |
| Описание дефектов и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1: В данном изделии отремонтировано всего / участков, максимальное количество ремонтов / раз. 2: Участки с недопустимыми дефектами после ремонта прошли повторный контроль и признаны годными. 3: Исходные дефекты в отремонтированных участках см. в Ведомости оценки радиографических снимков сварных швов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1: Качество сварных швов данного изделия соответствует требованиям уровня III, результат - годен. 2: Места контроля и состояние снимков подробно указаны в Ведомости оценки радиографических снимков и на схеме расположения контроля . (прилагаются отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Печать отдела неразрушающего контроля /Печать: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.*специальная печать отдела бездефектного контроля/ 29.3.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил отчет: |  |  |  | /Подпись/ |  |  | Проверил: |  |  |  | /Подпись/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень : RT-II Срок действия: до 12.2025 |  |  |  |  |  |  | Квалификационный уровень : RT-II Срок действия: до 2029.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. Протокол радиографического контроля сварных швов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JL/YB-67 |
|  | Наименование изделия: сепаратор |  | Номер изделия: A240017 |  |

| Изделие |  | Марка материала |  |  |  |  |  |  |  | Q345R |  |  |  |  |  |  | Размеры |  |  |  |  |  |  | φ 2000 × 12 × 2000/697 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия контроля и параметры процесса |  | Состояние термической обработки |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | Тип разделки кромок |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  |  | Состояние поверхности |  |  |  |  |  |  |  | Годен |  |  |  |  |  |  | Стадия контроля |  |  |  |  |  |  | После сварки |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип источника |  |  |  |  |  |  |  | Рентгеновское излучение |  |  |  |  |  |  | Модель аппарата |  |  |  |  |  |  | XXQ2505 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер фокуса |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 × 2,0 |  |  |  |  |  |  | Марка и класс пленки |  |  |  |  |  |  | Фумингвэй (Fumingwei) C5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип эталона чувствительности |  |  |  |  |  |  |  | Fe： 10/16 |  |  |  |  |  |  | Способ усиления |  |  |  |  |  |  | Pb передний экран 0,03 мм задний экран 0,03 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав проявителя |  |  |  |  |  |  |  | Сунин (Suning) |  |  |  |  |  |  | Условия промывки |  |  |  |  |  |  | Ручная |  |  |  |  |  |
|  |  | Условия проявления |  |  |  |  |  |  |  | Время 5 мин Температура 20 °C |  |  |  |  |  |  | Класс контроля |  |  |  |  |  |  | Уровень AB |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт контроля |  |  |  |  |  |  |  | NB/T47013.2-2015 |  |  |  |  |  |  | Техника просвечивания |  |  |  |  |  |  | Одиночная пленка |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от изделия до пленки (b) |  |  |  |  |  |  |  | 12+2/10+2 (мм) |  |  |  |  |  |  | Оптическая плотность |  |  |  |  |  |  | 2.0 〜4.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер сварного шва |  |  |  |  |  |  |  | B1/B2/B3/B4 |  |  |  |  | KB1 |  |  |  |  |  | GB1 |  |  |  |  | GB2 |  |  |  |
|  |  | Толщина просвечивания |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Способ сварки |  |  |  |  |  |  |  | GTAW/SMAW+ SAW |  |  |  |  | GTAW/SMAW |  |  |  |  |  | GTAW/SMAW |  |  |  |  | GTAW/SMAW |  |  |  |
|  |  | Способ просвечивания |  |  |  |  |  |  |  | Внутреннее просвечивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутреннее просвечивание |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фокусное расстояние, мм (F) |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | От источника до изделия мм (f) |  |  |  |  |  |  |  | 1012 |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  | 312 |  |  |  |
|  |  | Энергия кВ |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  | Ток трубки мА |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Время экспозиции |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Требуемый номер проволоки ИК |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  | Длина сварного шва |  |  |  |  |  |  |  | 6384 |  |  |  |  |  |  | 1570 |  |  |  |  |  | 1338 |  |  |  |  | 1338 |  |  |
|  |  | Длина однократного просвечивания мм |  |  |  |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |
| Уровень соответствия Qualified grade (уровень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  | II |  |  |
| Требуемый объём контроля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Процент фактических обнаружений % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Номер инструкции по проведению контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JL-RT/009 |  |  |  |  |  |  | JL-RT/009 |  |  |  |  |  | JL-RT/009 |  |  |  |  | JL-RT/009 |  |  |
| Количество годных снимков |  |  |  | Сварные соединения класса A (шт.) |  | Сварные соединения класса B(шт.) |  | Пересекающиеся соединения (шт.) |  |  |  | Итого (шт.) |  | Окончательные результаты оценки |  |  |  |  |  | Класс I (шт.) |  |  |  | Класс II (шт.) |  | уровень III (шт.) |  |  | Класс IV (шт.) |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 104 |  | 7 |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  | 1 |  | / |  |  | / |  |
| Описание дефектов и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1: В данном изделии отремонтировано всего / участков, максимальное количество ремонтов / раз. 2: Участки с недопустимыми дефектами после ремонта прошли повторный контроль и признаны годными. 3: Исходные дефекты в отремонтированных участках см. в Ведомости оценки радиографических снимков сварных швов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1: Качество сварных швов данного изделия соответствует требованиям уровня III, результат - годен. 2: Места контроля и состояние снимков подробно указаны в Ведомости оценки радиографических снимков и на схеме расположения контроля . (прилагаются отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Печать отдела неразрушающего контроля /Печать: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.*специальная печать отдела бездефектного контроля/ 29.3.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил отчет: |  |  |  |  | /Подпись/ |  |  |  | Проверил: |  |  |  | /Подпись/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень : RT-II Срок действия: до 12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Квалификационный уровень : RT-II Срок действия: до 2029.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Схема расположения участков радиографического контроля |  |
| --- | --- | --- |

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Отчёт о капиллярном (пенетрантном) контроле

JL/YB-070

| Наименование изделия | Сепаратор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер изделия | A240017 |  |  |  |  | Категория сосуда |  | Класс I |  |
| Наименование изделия | Штуцер + фланец |  |  |  |  | Марка материала |  | 16Mn II +20 |  |
| Температура изделия ºC | Нормальная температура |  |  |  |  | Способ сварки |  | GTAW |  |
| Стандарт контроля | NB/T47013.5-2015 |  |  |  |  | Уровень соответствия (класс) |  | Класс 1 |  |
| Контролируемый участок | Сварной шов и зона термического влияния |  |  |  |  | Контрольный образец чувствительности |  | с хромированным покрытием |  |
| Стадия контроля | После завершения сварки и механической обработки поверхности шва |  |  |  |  | (Количество сварных соединений) |  | См. чертёж |  |
| Подготовка поверхности | Ra≥12.5 μm |  |  |  |  | Объём контроля |  | 100 % |  |
| Тип пенетранта | √ Удаляемый растворителем Смываемый водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Бренд |  | Время выдержки |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  | DPT-5 |  | Сушка после предварительной очистки |  |  |  | 8 мин |  |
| Очиститель |  | DPT-5 |  | Просачивание |  |  |  | 10 мин |  |
| Проявитель |  | DPT-5 |  | Проявление |  |  |  | 15 мин |  |
| Эмульгатор |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод нанесения пенетранта | Распыление |  | Метод нанесения проявителя |  | Распыление |  | Метод сушки |  | Естественная сушка |
| Метод последующей очистки |  |  |  | Удаление тканью |  |  |  |  |  |
| Результаты и заключение: в соответствии со стандартом NB/T47013. Проведен 100 % капиллярный контроль сварных швов GB4-17 данного изделия по стандарту 5–2015, индикаций длиной > 0,5 мм не обнаружено, согласно NB/T47013. качество признано соответствующим I уровню. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Схема расположения контролируемых участков: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Докладчик (квалификация): PT-II: /Подпись/ |  | Проверяющий (квалификация): PT-II /Подпись/ | Печать отдела неразрушающего контроля /Печать: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.*специальная печать отдела бездефектного контроля/ |
| 03.02.2024 |  | 03.02.2024 | 03.02.2024 |

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Протокол магнитопорошкового контроля

| Номер протокола: |  | JL24-MTBG-133 |  |  |  |  |  | JL/YB-147 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие | Наименование изделия |  | Сепаратор |  |  | Номер изделия | A240017 |  |
|  | Категория оборудования |  | I |  |  | Материал | 16MnIl 20 |  |
|  | Спецификация |  | / |  |  | Способ сварки | GMAW |  |
|  | Контролируемый участок |  | GB3 E5-6 E7-8 |  |  | Состояние поверхности | Визуальный контроль пройден |  |
|  | Форма разделки кромок |  | / |  |  | Состояние термической обработки | Сварное |  |
|  | Объект контроля |  | Сварное соединение Поковка Отливка Стальной лист |  |  |  |  |  |
| Оборудование и параметры | Модель/номер прибора |  | DJ-220S |  |  | Модель/номер люксметра белого света | / |  |
|  | Модель/номер УФ-радиометра |  | / |  |  | Освещенность видимым светом | 1000 1 × |  |
|  | Типы магнитных порошков |  | Нелюминесцентный магнитный порошок Люминесцентный магнитный порошок |  |  | Интенсивность УФ-излучения | 1000 мкВт/см2 |  |
|  | Магнитная суспензия |  | Тип: нелюминесцентный магнитный порошок |  |  | Стандартный образец | Модель: A1 C D M1 |  |
|  |  |  | Концентрация: 10–25 г/л |  |  |  | Размер частиц: 30/100 мкм |  |
|  | Намагничивающий ток |  | Переменный ток Выпрямленный ток Постоянный ток |  |  | Направление намагничивания | Продольное Циркулярное Комбинированное |  |
|  | Метод контроля |  | Непрерывный метод□Метод остаточной намагниченности Сухой метод Мокрый метод Метод скрещенных магнитных полей Метод магнитного потока Контактный метод Метод с люминесцентным порошком Метод с нелюминесцентным порошком |  |  |  |  |  |
|  | Параметры намагничивания |  | Время намагничивания | 1~3 с |  | Количество включений тока | 2–3 раза |  |
|  |  |  | Напряженность магнитного поля |  | / | Подъемная сила | ≥ 45 Н |  |

|  | Способ нанесения магнитной суспензии | Распыление |  |  | Расстояние между магнитными полюсами (контактами) |  | Расстояние между магнитами 100–150 мм, с перекрытием не менее 15 мм каждый раз. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стадия контроля | После сварки |  |  | Размагничивание |  | / |  |  |
| Технические требования | Стандарт контроля | NB/T47013. 4-2015 |  |  | Объём контроля |  | 100 % |  |  |
|  | Уровень соответствия (класс) | уровень 1 |  |  | Номер оригинальной записи |  | / |  |  |
| Дефекты в зоне контроля | Номер сварного шва (изделия) |  | Номер дефекта | Тип дефекта |  | Расположение и размер дефектных магнитных меток |  | Уровень качества | Примечания |
|  | GB3 |  | / | / |  | / |  | I |  |
|  | E5-6 E7-8 |  | / | / |  | / |  | I |  |
| Заключение по результатам контроля: 1. По данному изделию возврат к ремонту отсутствует (0 случаев). Максимальное количество ремонтов составило 0 раз. Отремонтированные участки прошли повторную проверку и признаны годными. 2. Результаты контроля соответствуют NB/T47013. 4-2015 требованиям стандарта уровня I, оценивается как годное. 3Место проведения контроля и расположение дефектов см. на схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Составил отчет: | /Подпись/ | Проверил: | /Подпись/ | Печать отдела неразрушающего контроля /Печать: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.*специальная печать отдела бездефектного контроля/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие требованиям: | MT-II | Соответствие требованиям: | MT-II |  |
| Дата: | 03.02.2024 | Дата: | 03.02.2024 |  |

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Протокол магнитопорошкового контроля

| Номер протокола: |  | JL24-MTBG-134 |  |  |  |  |  | JL/YB-147 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие | Наименование изделия |  | Сепаратор |  |  | Номер изделия | A240017 |  |
|  | Категория оборудования |  | I |  |  | Материал | Q345R 20 |  |
|  | Спецификация |  | / |  |  | Способ сварки | GMAW GTAW SMAW |  |
|  | Контролируемый участок |  | Стыковые соединенияC, D, E |  |  | Состояние поверхности | Визуальный контроль пройден |  |
|  | Форма разделки кромок |  | / |  |  | Состояние термической обработки | Сварное |  |
|  | Объект контроля |  | Сварное соединение Поковка Отливка Стальной лист |  |  |  |  |  |
| Оборудование и параметры | Модель/номер прибора |  | DJ-220S |  |  | Модель/номер люксметра белого света | / |  |
|  | Модель/номер УФ-радиометра |  | / |  |  | Освещенность видимым светом | 1000 1 × |  |
|  | Типы магнитных порошков |  | Нелюминесцентный магнитный порошок Люминесцентный магнитный порошок |  |  | Интенсивность УФ-излучения | 1000 мкВт/см2 |  |
|  | Магнитная суспензия |  | Тип: нелюминесцентный магнитный порошок |  |  | Стандартный образец | Модель: A1 C D M1 |  |
|  |  |  | Концентрация: 10~25 г/л |  |  |  | Размер частиц: 30/100 мкм |  |
|  | Намагничивающий ток |  | Переменный ток выпрямленный ток постоянный ток |  |  | Направление намагничивания | Продольный круговой комбинированный |  |
|  | Метод контроля |  | Непрерывный метод метод остаточной намагниченности сухой метод мокрый метод метод скрещенных магнитных полей метод магнитных секторов контактный метод метод флуоресцентных магнитных частиц метод нефлуоресцентных магнитных частиц |  |  |  |  |  |
|  | Параметры намагничивания |  | Время намагничивания | 1~3 с |  | Количество включений тока | 2~3 раза |  |
|  |  |  | Напряженность магнитного поля |  | / | Подъемная сила | ≥ 45 Н |  |

|  | Способ нанесения магнитной суспензии |  | Распыление |  |  |  | Расстояние между магнитными полюсами (контактами) |  |  | Расстояние между магнитами 100–150 мм, с перекрытием не менее 15 мм каждый раз. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стадия контроля |  | После сварки |  |  |  | Размагничивание |  |  | / |  |  |  |
| Технические требования | Стандарт контроля |  | NB/T47013. 4-2015 |  |  |  | Объём контроля |  |  | 100 % |  |  |  |
|  | Уровень соответствия (класс) |  | уровень 1 |  |  |  | Номер оригинальной записи |  |  | / |  |  |  |
| Состояние дефектов в зоне контроля | Номер сварного шва (изделия) |  |  | Номер дефекта |  | Тип дефекта |  |  | Расположение и размер дефектных магнитных меток мм |  |  | Уровень качества | Примечания |
|  | Стыковые соединения C, D, E |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | I |  |
| Заключение по результатам контроля: 1. По данному изделию возврат к ремонту отсутствует (0 случаев). Максимальное количество ремонтов составило 0 раз. Отремонтированные участки прошли повторную проверку и признаны годными. 2. Результаты контроля соответствуют NB/T47013. 4-2015 требованиям стандарта уровня I, оценивается как годное. 3Место проведения контроля и расположение дефектов см. на схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил отчет: |  | /Подпись/ |  |  | Проверил: |  |  | /Подпись/ |  |  | Печать отдела неразрушающего контроля /Печать: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.*специальная печать отдела неразрушающего контроля/ |  |  |
| Соответствие требованиям: |  | MT-II |  |  | Соответствие требованиям: |  |  | MT-II |  |  |  |  |  |
| Дата: |  | 03.02.2024 |  |  | Дата: |  |  | 03.02.2024 |  |  |  |  |  |

Схема расположения контролируемых участков:

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Протоколы сварки

JL/YB-129

| Наименование изделия: сепаратор |  |  |  | Номер изделия |  | A240017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сварного шва | Код технологической карты сварки |  | Код сварщика | Способ сварки |  | Дата |
| GB4-GB17 | WWI-163 |  | H30 | GTAW |  | 2.2 |
| E1-E6 | WWI-006 |  | H07 | GMAW |  | 2.2 |
| E7-E8 | WWI-007 |  | H07 | GMAW |  | 2.2 |
| KA1 KB1 GAl GA2 GB1 GB2 GB3 | WWI-028 |  | H06 | GTAW SMAW |  | 2.3 |
| B1 | WWI-302 |  | H06 | GTAW SMAW SAW |  | 2.3 |
| A1 A2 | WWI-301 |  | H07 | SAW |  | 3.1 |
| B2 B3 B4 | WWI-302 |  | H06 | GTAW SMAW |  | 3,17 |
| B1-B4 | WWI-302 |  | H07 | SAW |  | 3,26 |
| E9-E25 | WWI-228 |  | H04 | SMAW |  | 3,29 |
| E26 | WWI-165 |  | H04 | SMAW |  | 3,29 |
| D2 | WWI-022 |  | H07 | GMAW |  | 4.1 |
| Dl D3-D12 | WWI-005 |  | H07 | GMAW |  | 4.1 |
| D14 | WWI-006 |  | H07 | GMAW |  | 4.1 |
| E27-E43 | WWI-012 |  | H28 | GTAW |  | 4.1 |
| Контролёр: /Штамп на китайском языке/ |  | Проверяющий: Ван Сяоцзюнь |  |  | Дата: 24.04.2024 |  |

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Отчет о проверке структурных размеров сосудов под давлением

JL/YB-018

Номер изделия: A240017

| № п/п | Проверяемый параметр |  | Требования стандарта (или чертежа) | Фактические результаты | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая длина и высота изделия, мм |  | 〜4760 | 4760 | Годен |
| 2 | Внутренний диаметр корпуса, мм |  | φ2000 | 02000 | Годен |
| 3 | Длина корпуса, мм |  | 2697 | 2697 | Годен |
| 4 | Овальность корпуса, мм |  | / | 1 | Годен |
| 5 | Прямолинейность корпуса мм |  | ≤ 2,69 | 0,8 | Годен |
| 6 | Толщина стали для холоднокатаных обечаек, мм |  | ≥ 11,7 | 12 | Годен |
| 7 | Минимальная толщина днища после формовки, мм |  | ≥ 10,26 | 11,5/11,5 | Годен |
| 8 | Отклонение формы внутренней поверхности мм |  | ≤ 25/12,5 | 10/11 | Годен |
| 9 | Глубина продольных складок на цилиндрической части днища, мм |  | Не допускается | Отсутствует | Годен |
| 10 | Максимальное угловое смещение для швов категории A, мм |  | ≤ 3,2 | 0,5 | Годен |
| 11 | Максимальное угловое смещение для швов категории B, мм |  | ≤ 3,2 | 0,8 | Годен |
| 12 | Максимальное смещение кромок для швов категории A, мм |  | ≤ 3,0 | 0,4 | Годен |
| 13 | Максимальное смещение кромок для швов категории B, мм |  | ≤ 3,0 | 0,7 | Годен |
| 14 | Максимальная глубина, длина/непрерывная длина подреза в швах, мм |  | Не допускается | Отсутствует | Годен |
| 15 | Высота усиления шва | С односторонней разделкой, мм | / | / | / |
|  |  | С двусторонней разделкой, мм | 0~1,8 | 0,8~1,0 | Годен |
| 16 | Внешний вид сварных швов |  | Соответствует чертежу и стандарту | Соответствует | Годен |

| 17 | Внешний вид развальцованных соединений | / |  | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Качество угловых швов | Соответствует чертежу и стандарту |  | Соответствует | Годен |
| 19 | Открывание/закрывание крышек и блокировка | / |  | / | / |
| 20 | Перпендикулярность фланца штуцеру или корпусу | Соответствует чертежу и стандарту |  | Соответствует | Годен |
| 21 | Качество уплотнительных поверхностей фланцев | Соответствует чертежу и стандарту |  | Соответствует | Годен |
| 22 | Расположение отверстий под болты фланца относительно основной оси аппарата | По центру, вразбежку |  | По центру Вразбежку | Соответствует |
| 23 | Расположение опор и расстояние между отверстиями под фундаментные болты | Соответствует чертежу и стандарту |  | Соответствует | Годен |
| 24 | Расположение и размеры штуцеров | Соответствует чертежу и стандарту |  | Соответствует | Годен |
| 25 | Расположение и размеры основных внутренних устройств | Соответствует чертежу и стандарту |  | Соответствует | Годен |
| 26 | Качество внутренней и внешней поверхности сосуда | Соответствует чертежу и стандарту |  | Соответствует | Годен |
| Заключение: Годен |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за проверку и испытания :Дун Чуньмэй |  |  | Контролер :Ян Фэй |  |  |
| 24 апреля 2024 года 24/4/2024 |  |  |  |  |  |

Примечание: Годен - √ 	Не годен как × 	Соответствует √ 	Не соответствует × 	Не применимо /

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Схема переноса маркировки материала, клейма сварщиков и расположения сварных швов

JL/YB-021

| Наименование изделия |  |  | Сепаратор |  |  | Номер изделия |  |  | A240017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер сварного шва |  |  | Код сварщика |  | Номер сварного шва |  | Код сварщика |  | Номер сварного шва | Код сварщика |
| GB3 |  |  | H06 |  | KA1 KB1 |  | H06 |  |  |  |
| GB4-17 |  |  | H30 |  | A1-2 |  | H07 |  |  |  |
| E5-6 E7-8 |  |  | H07 |  | B1-4 |  | H07 |  |  |  |
| E1-4 |  |  | H07 |  | E9-25 E26 |  | H04 |  |  |  |
| GA1-2 |  |  | H06 |  | D1-12 D14 |  | H07 |  |  |  |
| GB1-2 |  |  | H06 |  | E27-43 |  | H28 |  |  |  |
|  | Контролер :Ян Фэй |  |  | Проверил(а): Дун Чуньмэй |  |  |  | Дата: 24.04.2024 |  |  |  |

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Отчет о гидравлических испытаниях сосуда под давлением

JL/YB-113

Номер изделия: A240017

| Объект испытания |  |  |  | Обечайка |  |  |  | Номер технологической карты | 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс точности манометра |  |  |  | 1.6 |  |  |  | Дата поверки манометра | 15.03.2024 |  |  |
| Номер манометра |  |  |  | 6713 4548 |  |  |  | Диаметр шкалы (мм) | φ 100 |  |  |
| Диапазон манометра |  |  |  | 0-1,6MPa |  |  |  | Содержание хлорид-ионов | / |  |  |
| Модель аппарата |  |  |  | 4DY-32/80 |  |  |  | Температура окружающей среды (°C) | 22 |  |  |
| Испытательная среда |  |  |  | Вода |  |  |  | Температура среды (°C) | 20 |  |  |
| Требования проекта График испытания давлением |  | Номинальное испытательное давление Расчётное давление |  |  |  | Достаточно длительное время 1,0 МПа P Время выдержки Время выдержки ≥ 30 мин 0,8 МПа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P | Время выдержки Время выдержки 10 мин 1,0 МПа 0,8 МПа 30 мин |  |  |  |  |  |
| Фактически График испытания давлением |  | Испытательное давление Расчётное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение по испытанию: Изделие прошло гидравлические испытания давлением _ МПа. В процессе испытаний не было течей, видимых деформаций сосуда и аномальных звуков. Заключение: испытание пройдено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор | Лонг Цайсюэ |  | Лицо, ответственное за проверку и испытания : |  |  |  | Дун Чуньмэй |  |  | 24 апреля 2024 г. 24.04.2024 |

Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.

Копия паспортной таблички сосуда под давлением

JL/YB-093

/Печать: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.*специальная печать отдела контроля качества/

Номер утверждения ПО: CSBTS/TC40/SC5-D01-1999

Расчет на прочность технологического аппарата

Наименование проекта:

Позиционный номер аппарата:

Наименование аппарата: Сепаратор

Номер чертежа: JL24-001-00

Разработчик: Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co.

/Печать: специальная печать для подтверждения технологических аппаратов*Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd.*/

| Разработал | /Подпись/ | Дата | 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная | /Подпись/ | Дата | 01.01.2024 |
| Согласовал | /Подпись/ | Дата | 01.01.2024 |
| Утвердил |  | Дата |  |

| Проверка вертикального смесительного резервуара | Организация, выполнившая расчет |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия эксплуатации корпуса |  |  | Внутренний корпус |  |  |
| Расчетное давление P |  | МПа | 0,8 |  |  |
| Расчетная температура t |  | ° C | 150 |  |  |
| Внутренний диаметр D i |  | мм | 2000 |  |  |
| Номинальная толщина |  | мм | 12 |  |  |
| Наименование материала |  |  | Q345R |  |  |
| Допускаемое напряжение [σ]t | [σ] | МПа | 189 |  |  |
|  | [σ] t |  | 189 |  |  |
| Предел текучести при температуре испытания ReL: |  |  | 345 |  |  |
| Отрицательное отклонение на толщину C1 |  | мм | 0,3 |  |  |
| Коррозионный припускC 2 |  | мм | 3 |  |  |
| Вспомогательная величина к толщине C = C1+C2 |  | мм | 3,3 |  |  |
| Коэффициент прочности сварного шва φ |  |  | 1 |  |  |
| Вид испытания давлением |  |  | Гидравлическое |  |  |
| Испытательное давление pT |  | МПа | 1 |  |  |
| Длина корпуса Lw |  | мм | 2697 |  |  |
| Расчетная длина внутри корпуса при наружном давлении L |  | мм |  |  |  |
| Проектные условия днища |  |  | Верхнее днище корпуса | Нижнее днище корпуса | Днище несущей оболочки |
| Форма днища |  |  | Эллиптическая | Эллиптическая |  |
| Номинальная толщина δn |  | мм | 12 | 12 |  |
| Наименование материала |  |  | Q345R | Q345R |  |
| Допустимое напряжение при расчетной температуре [σ]1 |  | МПа | 189 | 189 |  |
| Отрицательное отклонение на толщину C1 |  | мм | 0,3 | 0,3 |  |
| Коррозионный припускC 2 |  | мм | 4,44 | 4,44 |  |
| Вспомогательная величина к толщине C = C1+C2 |  | мм | 4,74 | 4,74 |  |
| Коэффициент прочности сварного шва φ |  |  | 1 | 1 |  |
| Основные результаты расчета |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя окружность корпуса |  | Верхнее днище внутреннего корпуса | Нижнее днище внутреннего корпуса |
| Результат проверки |  | Проверка пройдена |  | Проверка пройдена | Проверка пройдена |
| Масса m кг |  | 1605,82 |  | 415,41 | 415,41 |
| Расчетный диаметр вала смесителя мм |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |

| Расчет давления внутреннего корпуса |  | Организация, выполнившая расчет |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет выполнен по стандарту: |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| Исходные данные для расчета |  |  |  | Эскиз корпуса |  |
| Расчетное давление pc | 0,80 |  | МПа |  |  |
| Расчетная температура t | 150,00 |  | ºC |  |  |
| Внутренний диаметр D i | 2000,00 |  | мм |  |  |
| Материал | Q345R (Лист) |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение при температуре испытания [σ] | 189,00 |  | МПа |  |  |
| Допускаемое напряжение при расчетной температуре | 189,00 |  | МПа |  |  |
| Предел текучести при температуре испытания ReL: | 345,00 |  | МПа |  |  |
| Отрицательное отклонение C1 | 0. 30 |  | мм |  |  |
| Коррозионный припуск C2 | 3,00 |  | мм |  |  |
| Коэффициент прочности сварного шва φ | 1,00 |  |  |  |  |
| Расчет толщины и массы |  |  |  |  |  |
| Расчетная толщина | δ=pсDi2[σ]t-pс=4.24 |  |  |  | мм |
| Эффективная толщина | δe =δn - C1 - C2 = 8. 70 |  |  |  | мм |
| Номинальная толщина | δn = 12. 00 |  |  |  | мм |
| Масса | 1605,82 |  |  |  | кг |
| Проверка напряжений при испытании давлением |  |  |  |  |  |
| Вид испытания давлением | Гидравлическое испытание |  |  |  |  |
| Испытательное давление | pT = 1.25p [σ][σ]t = 1. 0000 (или вводится пользователем) |  |  |  | МПа |
| Допускаемый уровень напряжений при испытании [σ] | [σ]T ≤ 0. 90 ReL = 310. 50 |  |  |  | МПа |
| Напряжение в корпусе при испытательном давлении: | σT=pT(Di+δe)2δe∙φ=4.24 |  |  |  | МПа |
| Условие проверки: | σT ≤ [σ]T |  |  |  |  |
| Результат проверки | Годен |  |  |  |  |
| Расчет давления и напряжений |  |  |  |  |  |
| Максимальное допускаемое рабочее давление | [pw]=2δe[σ]tφ(Di+δe)=1.63718 |  |  |  | МПа |
| Расчетное напряжение при расчетной температуре | σt=pc(Di+δe)2δe=92.35 |  |  |  | МПа |
| [σ]tφ | 189,00 |  |  |  | МПа |
| Условие проверки: | [σ]tφ ≥ σt |  |  |  |  |
| Заключение | Годен |  |  |  |  |

| Расчет внутреннего давления верхнего днища внутреннего корпуса |  |  | Организация, выполнившая расчет |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет выполнен по стандарту: |  |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| Исходные данные для расчета |  |  |  |  |  | Схема эллиптического днища |  |  |
| Расчетное давление p c | 0,80 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Расчетная температура t | 150,00 |  |  | ° C |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр D i | 2000,00 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Глубина поверхности h i | 500,00 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Материал | Q345R (Лист) |  |  |  |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение при расчетной температуре [σ]t | 189,00 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение при температуре испытания [σ] | 189,00 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение C 1 | 0,30 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск C 2 | 4,44 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного шва φ | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка напряжений при испытании давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид испытания давлением |  | Гидравлическое испытание |  |  |  |  |  |  |
| Испытательное давление |  | pT = 1.25p [σ][σ]t = 1.0000 (или вводится пользователем) |  |  |  |  |  | МПа |
| Допускаемый уровень напряжений при испытании[σ] |  | σT ≤ 0,90 ReL = 310,50 |  |  |  |  |  | МПа |
| Напряжения в днищах при испытательном давлении |  | σT=pT(KDi+0.5δeh)2δeh∙φ=137,99 |  |  |  |  |  | МПа |
| Условие проверки: |  | σT ≤ [σ]T |  |  |  |  |  |  |
| Результат проверки |  | Годен |  |  |  |  |  |  |
| Расчет толщины и массы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент формы |  | K=162+Di2hi2=1.0000 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная толщина |  | δh=KpсDi2[σ]tφ-0.5pс=4.24 |  |  |  |  | мм |  |
| Эффективная толщина |  | δeh = δnh - C1 - C2 = 7,26 |  |  |  |  | мм |  |
| Минимальная толщина |  | δмин = 3,00 |  |  |  |  | мм |  |
| Номинальная толщина |  | δnh = 12,00 |  |  |  |  | мм |  |
| Заключение |  | Соответствует требованиям к минимальной толщине |  |  |  |  |  |  |
| Масса |  | 415,41 |  |  |  |  | кг |  |
| Расчет давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное допускаемое рабочее давление |  | [pw]=2[σ]tφδehKDi+0.5δeh=1.36965 |  |  |  |  | МПа |  |
| Заключение |  | Годен |  |  |  |  |  |  |

| Расчет давления в нижнем днище внутреннего цилиндра |  |  | Организация, выполнившая расчет |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет выполнен по стандарту: |  |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| Исходные данные для расчета |  |  |  |  |  | Схема эллиптического днища |  |  |
| Расчетное давление p c | 0,80 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Расчетная температура t | 150,00 |  |  | ° C |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр D i | 2000,00 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Глубина поверхности h i | 500,00 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Материал | Q345R (Лист) |  |  |  |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение при расчетной температуре [σ]t | 189,00 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение при температуре испытания [σ] | 189,00 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение C 1 | 0. 30 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коррозионный припускC 2 | 4,44 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного шва φ | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка напряжений при испытании давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид испытания давлением |  | Гидравлическое испытание |  |  |  |  |  |  |
| Испытательное давление |  | pT = 1.25p [σ][σ]t = 1. 0000 (или вводится пользователем) |  |  |  |  |  | МПа |
| Допускаемый уровень напряжений при испытании[σ] |  | σT ≤ 0,90 ReL = 310. 50 |  |  |  |  |  | МПа |
| Напряжения в днищах при испытательном давлении |  | σT=pT(KDi+0.5δeh)2δeh∙φ=137.99 |  |  |  |  |  | МПа |
| Условие проверки: |  | σT ≤ [σ]T |  |  |  |  |  |  |
| Результат проверки |  | Годен |  |  |  |  |  |  |
| Расчет толщины и массы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент формы |  | K=162+Di2hi2=1.0000 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная толщина |  | δh=KpсDi2[σ]tφ-0.5pс=4.24 |  |  |  |  | мм |  |
| Эффективная толщина |  | δeh = δnh - C1 - C2 = 7,26 |  |  |  |  | мм |  |
| Минимальная толщина |  | δмин = 3,00 |  |  |  |  | мм |  |
| Номинальная толщина |  | δnh = 12,00 |  |  |  |  | мм |  |
| Заключение |  | Соответствует требованиям к минимальной толщине |  |  |  |  |  |  |
| Масса |  | 415,41 |  |  |  |  | кг |  |
| Расчет давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное допускаемое рабочее давление |  | [pw]=2[σ]tφδehKDi+0.5δeh=1.36965 |  |  |  |  | МПа |  |
| Заключение |  | Годен |  |  |  |  |  |  |

| Расчет усиления отверстия |  |  | Организация, выполнившая расчет |  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патрубок: G13, ϕ 406×10 |  |  |  |  |  | Метод расчета: GB/T 150.3- 2011, метод равнопрочного усиления по площади, одиночное отверстие |  |  |  |  |
| Расчетные условия |  |  |  |  |  |  |  | Эскиз |  |  |
| Расчетное давление P c |  | 0,8 |  |  | МПа |  |  |  |  |  |
| Расчётная температура |  | 150 |  |  | ºC |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса |  | Цилиндрическая обечайка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка и тип материала корпуса | Лист Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения в месте отверстия в корпусе φ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр корпуса D i |  | 2000 |  |  | мм |  |  |  |  |  |
| Номинальная толщина корпуса в месте отверстия δ n |  | 12 |  |  | мм |  |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение на толщину корпусаC 1 |  | 0,3 |  |  | мм |  |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для корпуса C 2 |  | 3 |  |  | мм |  |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение материала корпуса [σ]t |  | 189 |  |  | МПа |  |  |  |  |  |
| Эксцентриситет наклонного штуцера в окружном направлении обечайки (мм) |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и осью днища (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая длина выступающей части штуцера |  | 469 |  |  | мм | Тип присоединения штуцера | Вставной штуцер |  |  |  |
| Фактическая длина внутренней части штуцера |  | 0 |  |  | мм | Материал штуцера | Q345R |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения штуцера |  | 1 |  |  |  | Марка и тип материала | Листовой материал |  |  |  |
| Коррозионный припуск для штуцера |  | 3 |  |  | мм | Материал накладного кольца усиления |  |  |  |  |
| Расстояние от центра отверстия в выпуклом днище до оси днища |  |  |  |  | мм | Наружный диаметр накладного кольца усиления |  |  |  | мм |
|  |  |  |  |  |  | Толщина накладного кольца усиления |  |  |  | мм |
| Отрицательное отклонение на толщину штуцера C1t |  | 0,3 |  |  | мм | Отрицательное отклонение на толщину накладного кольца усиления C 1r |  |  |  | мм |
| Допускаемое напряжение материала штуцера [σ]t |  | 189 |  |  | МПа | Допускаемое напряжение материала накладного кольца усиления [σ]t |  |  |  | МПа |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больший диаметр некруглого отверстия |  | 569,31 |  |  | мм | Отношение большего диаметра отверстия к меньшему |  |  | 1,4501 |  |
| Расчетная толщина стенки корпуса δ |  | 4,2418 |  |  | мм | Расчетная толщина стенки штуцера δt |  |  | 0,8187 | мм |
| Коэффициент снижения прочности накладного кольца усиления frr |  | 0 |  |  |  | Коэффициент снижения прочности материала штуцера f r |  |  | 1 |  |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d |  | 392,6 |  |  | мм | Эффективная ширина зоны усиления B |  |  | 785,2 | мм |
| Эффективная длина выступающей части штуцера h1 |  | 62,658 |  |  | мм | Эффективная длина внутренней части штуцера h 2 |  |  | 0 | мм |
| Площадь усиления, требуемая для компенсации ослабления отверстием, A |  | 1665 |  |  | мм2 | Избыточная площадь металла корпуса A 1 |  |  | 1750 | мм2 |
| Избыточная площадь металла штуцера A 2 |  | 737 |  |  | мм2 | Площадь сварного шва в зоне усиления A 3 |  |  | 30 | мм2 |
| A1+A2+A3= 2517 мм2, больше A, дополнительное укрепление не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь накладного кольца усиления A 4 |  |  |  |  | мм2 | A- (A1+A2+A3) |  |  |  | мм2 |
| Заключение: Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет усиления отверстия |  |  | Организация, выполнившая расчет |  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патрубок: G14, ϕ 406×10 |  |  |  |  |  | Метод расчета: GB/T 150.3- 2011, метод равнопрочного усиления по площади, одиночное отверстие |  |  |  |
| Расчетные условия |  |  |  |  |  | Схематический чертеж |  |  |  |
| Расчетное давление p c |  | 0,8 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Расчётная температура |  | 150 |  |  | °C |  |  |  |  |
| Тип корпуса |  | Эллиптические днища |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка и тип материала корпуса | Лист Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения в месте отверстия в корпусе φ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр корпуса D i |  | 2000 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Номинальная толщина корпуса в месте отверстия δ n |  | 12 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение на толщину корпусаC 1 |  | 0,3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для корпуса C 2 |  | 4,44 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение материала корпуса [σ]t |  | 189 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Отношение длинной и короткой осей эллиптического днища |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и осью днища (°) |  |  |  | −0 |  |  |  |  |  |
| Фактическая длина выступающей части штуцера |  | 200 |  |  | мм | Тип присоединения штуцера | Вставной штуцер |  |  |
| Фактическая длина внутренней части штуцера |  | 0 |  |  | мм | Материал штуцера | Q345R |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения штуцера |  | 1 |  |  |  | Марка и тип материала | Листовой материал |  |  |
| Коррозионный припуск для штуцера |  | 3 |  |  | мм | Материал накладного кольца усиления |  |  |  |
| Расстояние от центра отверстия в выпуклом днище до оси днища |  |  |  |  | мм | Наружный диаметр накладного кольца усиления Толщина накладного кольца усиления | — |  | мм мм |
| Отрицательное отклонение на толщину штуцера C1t |  | 0,3 |  |  | мм | Отрицательное отклонение на толщину накладного кольца усиления C 1r |  |  | мм |
| Допускаемое напряжение материала штуцера [σ]t |  | 189 |  |  | МПа | Допускаемое напряжение материала накладного кольца усиления [σ]t |  |  | МПа |
| Расчет усиления отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больший диаметр некруглого отверстия |  | 392,6 |  |  | мм | Отношение большего диаметра отверстия к меньшему |  | 1 |  |
| Расчетная толщина стенки корпуса δ |  | 3,8136 |  |  | мм | Расчетная толщина стенки штуцера δt |  | 0,8187 | мм |
| Коэффициент снижения прочности накладного кольца усиления frr |  | 0 |  |  |  | Коэффициент снижения прочности материала штуцера f r |  | 1 |  |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d |  | 392,6 |  |  | мм | Эффективная ширина зоны усиления B |  | 785,2 | мм |
| Эффективная длина выступающей части штуцера h1 |  | 62,658 |  |  | мм | Эффективная длина внутренней части штуцера h 2 |  | O | мм |
| Площадь усиления, требуемая для компенсации ослабления отверстием, A |  | 1497 |  |  | мм2 | Избыточная площадь металла корпуса A 1 |  | 1353 | мм2 |
| Избыточная площадь металла штуцера A 2 |  | 737 |  |  | мм2 | Площадь сварного шва в зоне усиления A 3 |  | 30 | мм2 |
| 4+4+41= 2120 Дополнительное усиление не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь накладного кольца усиления A 4 |  |  |  |  | мм2 | A- (A1+A2+A3) |  |  | мм2 |
| Заключение: Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет усиления отверстия |  |  | Организация, выполнившая расчет |  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патрубок: I4, D5, φ 48×7 |  |  |  |  |  | Метод расчета: GB/T 150. 2011, метод равнопрочного усиления по площади, одиночное отверстие |  |  |  |
| Проектные условия |  |  |  |  |  | Схематический чертеж |  |  |  |
| Расчетное давление p c |  | 0,8 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Расчётная температура |  | 150 |  |  | °C |  |  |  |  |
| Тип корпуса |  | Цилиндрическая обечайка |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка и тип материала корпуса | Лист Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения в месте отверстия в корпусе φ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр корпуса D i |  | 2000 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Номинальная толщина корпуса в месте отверстия δn |  | 12 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение на толщину корпусаC 1 |  | 0,3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для корпуса C 2 |  | 3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение материала корпуса [σ]t |  | 189 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и нормалью к поверхности обечайки (°) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и осью днища (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая длина выступающей части штуцера |  | 100 |  |  | мм | Тип присоединения штуцера | Вставной штуцер | толщина |  |
| Фактическая длина внутренней части штуцера |  | 100 |  |  | мм | Материал штуцера | 16Mn |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения штуцера |  | 1 |  |  |  | Марка и тип материала | Поковка |  |  |
| Коррозионный припуск для штуцера |  | 3 |  |  | мм | Материал накладного кольца усиления |  |  |  |
| От центра отверстия в выпуклом днище до края днища |  |  |  |  |  | Наружный диаметр накладного кольца усиления |  |  | мм |
| Расстояние до оси днища |  |  |  |  | мм | Толщина накладного кольца усиления |  |  | мм |
| Отрицательное отклонение на толщину штуцера C1t |  | 0 |  |  | мм | Отрицательное отклонение на толщину накладного кольца усиления C 1r |  |  | мм |
| Допускаемое напряжение материала штуцера [σ]t |  | 167 |  |  | МПа | Допускаемое напряжение материала накладного кольца усиления [σ]t |  |  | МПа |
| Расчет усиления отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больший диаметр некруглого отверстия |  | 40 |  |  | мм | Отношение большего диаметра отверстия к меньшему |  | 1 |  |
| Расчетная толщина стенки корпуса δ |  | 4,2418 |  |  | мм | Расчетная толщина стенки штуцера δt |  | 0,0816 | мм |
| Коэффициент снижения прочности накладного кольца усиления frr |  | 0 |  |  |  | Коэффициент снижения прочности материала штуцера f r |  | 0,8836 |  |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d |  | 40 |  |  | мм | Эффективная ширина зоны усиления B |  | 80 | мм |
| Эффективная длина выступающей части штуцера h1 |  | 16,733 |  |  | мм | Эффективная длина внутренней части штуцера h 2 |  | 16,733 | мм |
| Площадь усиления, требуемая для компенсации ослабления отверстием, A |  | 174 |  |  | мм2 | Избыточная площадь металла корпуса A 1 |  | 174 | мм2 |
| Избыточная площадь металла штуцера A 2 |  | 145 |  |  | мм2 | Площадь сварного шва в зоне усиления A 3 |  | 30 | мм2 |
| A1+A2+A3 = 350 Дополнительное усиление не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь накладного кольца усиления A 4 |  |  |  |  | мм2 | A- (A1+A2+A3) |  |  | мм2 |
| Заключение: Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет усиления отверстия |  |  | Организация, выполнившая расчет |  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патрубок: V1, φ219×10 |  |  |  |  |  | Метод расчета: GB/T 150. 3-2, метод равнопрочного усиления по площади, одиночное отверстие |  |  |  |
| Расчетные условия |  |  |  |  |  | Эскиз |  |  |  |
| Расчетное давление p c |  | 0,8 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Расчётная температура |  | 150 |  |  | °C |  |  |  |  |
| Тип корпуса |  | Эллиптические днища |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка и тип материала корпуса | Лист Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения в месте отверстия в корпусе φ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр корпуса D i |  | 2000 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Номинальная толщина корпуса в месте отверстия δ n |  | 12 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение на толщину корпусаC 1 |  | 0,3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для корпуса C 2 |  | 4,44 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение материала корпуса [σ]t |  | 189 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Отношение длинной и короткой осей эллиптического днища |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и осью днища (°) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Фактическая длина выступающей части штуцера |  | 100 |  |  | мм | Тип присоединения штуцера | Вставной штуцер |  |  |
| Фактическая длина внутренней части штуцера |  | 50 |  |  | мм | Материал штуцера Марка и тип материала | 20 (GB9948) Труба |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения штуцера |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для штуцера |  | 3 |  |  | мм | Материал накладного кольца усиления |  |  |  |
| Расстояние от центра отверстия в выпуклом днище до оси днища |  | 600 |  |  | мм | Наружный диаметр накладного кольца усиления |  |  | мм |
|  |  |  |  |  |  | Толщина накладного кольца усиления |  |  | мм |
| Отрицательное отклонение на толщину штуцера C1t |  | 1 А |  |  | мм | Отрицательное отклонение на толщину накладного кольца усиления C 1r |  |  | мм |
| Допускаемое напряжение материала штуцера [σ]t |  | 140 |  |  | МПа | Допускаемое напряжение материала накладного кольца усиления [σ]t |  |  | МПа |
| Расчет усиления отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больший диаметр некруглого отверстия |  | 221,3 |  |  | мм | Отношение большего диаметра отверстия к меньшему |  | 1,0691 |  |
| Расчетная толщина стенки корпуса δ |  | 3,8136 |  |  | мм | Расчетная толщина стенки штуцера δt |  | 0,5702 | мм |
| Коэффициент снижения прочности накладного кольца усиления frr |  | 0 |  |  |  | Коэффициент снижения прочности материала штуцера f r |  | 0,7407 |  |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d |  | 221,3 |  |  | мм | Эффективная ширина зоны усиления B |  | 442,6 | мм |
| Эффективная длина выступающей части штуцера h1 |  | 47,043 |  |  | мм | Эффективная длина внутренней части штуцера h 2 |  | 47 | мм |
| Площадь усиления, требуемая для компенсации ослабления отверстием, A |  | 856 |  |  | мм2 | Избыточная площадь металла корпуса A 1 |  | 752 | мм2 |
| Избыточная площадь металла штуцера A 2 |  | 587 |  |  | мм2 | Площадь сварного шва в зоне усиления A 3 |  | 43 | мм2 |
| A1+A2+A3=1383 Дополнительное усиление не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь накладного кольца усиления A 4 |  |  |  |  | мм2 | A- (A1+A2+A3) |  |  | мм2 |
| Заключение: Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет усиления отверстия |  |  | Организация, выполнившая расчет |  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патрубок: D8, φ60×7 |  |  |  |  |  | Метод расчета: GB/T 150. 3-2, метод равнопрочного усиления по площади, одиночное отверстие |  |  |  |
| Расчетные условия |  |  |  |  |  | Эскиз |  |  |  |
| Расчетное давление p c |  | 0,8 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Расчётная температура |  | 150 |  |  | °C |  |  |  |  |
| Тип корпуса |  | Эллиптические днища |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса Марка и тип материала | Q345R Листовой материал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения в месте отверстия в корпусе φ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр корпуса D i |  | 2000 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Номинальная толщина корпуса в месте отверстия δ n |  | 12 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение на толщину корпусаC 1 |  | 0,3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для корпуса C 2 |  | 4,44 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение материала корпуса [σ]t |  | 189 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Отношение длинной и короткой осей эллиптического днища |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и осью днища (°) |  |  |  | −0 |  |  |  |  |  |
| Фактическая длина выступающей части штуцера |  | 50 |  |  | мм | Тип присоединения штуцера | Вставной штуцер | Резервуар |  |
| Фактическая длина внутренней части штуцера |  | 0 |  |  | мм | Материал штуцера Марка и тип материала | 20 (GB9948) Труба |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения штуцера |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для штуцера |  | 3 |  |  | мм | Материал накладного кольца усиления |  |  |  |
| От центра отверстия в выпуклом днище до края днища Расстояние до оси днища |  | 600 |  |  | мм | Наружный диаметр накладного кольца усиления |  |  | мм |
|  |  |  |  |  |  | Толщина накладного кольца усиления |  |  | мм |
| Отрицательное отклонение на толщину штуцера C1t |  | 0,7 |  |  | мм | Отрицательное отклонение на толщину накладного кольца усиления C1r |  |  | мм |
| Допускаемое напряжение материала штуцера [σ]t |  | 140 |  |  | МПа | Допускаемое напряжение материала накладного кольца усиления [σ]t |  |  | МПа |
| Расчет усиления отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больший диаметр некруглого отверстия |  | 53,4 |  |  | мм | Отношение большего диаметра отверстия к меньшему |  | 1 |  |
| Расчетная толщина стенки корпуса δ |  | 3,8136 |  |  | мм | Расчетная толщина стенки штуцера δt |  | 0,1318 | мм |
| Коэффициент снижения прочности накладного кольца усиления frr |  | 0 |  |  |  | Коэффициент снижения прочности материала штуцера f r |  | 0,7407 |  |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d |  | 53,4 |  |  | мм | Эффективная ширина зоны усиления B |  | 106,8 | мм |
| Эффективная длина выступающей части штуцера h1 |  | 19,334 |  |  | мм | Эффективная длина внутренней части штуцера h2 |  | 0 | мм |
| Площадь усиления, требуемая для компенсации ослабления отверстием, A |  | 210 |  |  | мм2 | Избыточная площадь металла корпуса A1 |  | 178 | мм2 |
| Избыточная площадь металла штуцера A2 |  | 91 |  |  | мм2 | Площадь сварного шва в зоне усиления A3 |  | 21 | мм2 |
| A1+A2+ A3= 290 мм2, больше A, дополнительное укрепление не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь накладного кольца усиления A4 |  |  |  |  | мм2 | A- (A1+A2+ A3) |  |  | мм2 |
| Заключение: Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет усиления отверстия |  |  | Организация, выполнившая расчет |  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патрубок: F,F1, F3, φ60×7 |  |  |  |  |  | Метод расчета: GB/T 150.3- 2011, метод равнопрочного усиления по площади, одиночное отверстие |  |  |  |
| Расчетные условия |  |  |  |  |  | Схема |  |  |  |
| Расчетное давление p c |  | 0,8 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Расчётная температура |  | 150 |  |  | °C |  |  |  |  |
| Тип корпуса |  | Цилиндрическая обечайка |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса Марка и тип материала | Q345R Листовой материал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения в месте отверстия в корпусе φ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр корпуса Di |  | 2000 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Номинальная толщина корпуса в месте отверстия δn |  | 12 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение на толщину корпусаC1 |  | 0,3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для корпуса C2 |  | 3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение материала корпуса [σ]t |  | 189 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и нормалью к поверхности обечайки (°) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и осью днища (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая длина выступающей части штуцера |  | 50 |  |  | мм | Тип присоединения штуцера | Вставной штуцер |  |  |
| Фактическая длина внутренней части штуцера |  | 0 |  |  | мм | Материал штуцера Марка и тип материала | 20 (GB9948) Труба |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения штуцера |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для штуцера |  | 3 |  |  | мм | Материал накладного кольца усиления |  |  |  |
| Расстояние от центра отверстия в выпуклом днище до оси днища |  |  |  |  | мм | Наружный диаметр накладного кольца усиления |  |  | мм |
|  |  |  |  |  |  | Толщина накладного кольца усиления |  |  | мм |
| Отрицательное отклонение на толщину штуцера C1t |  | 0,7 |  |  | мм | Отрицательное отклонение на толщину накладного кольца усиления C1r |  |  | мм |
| Допускаемое напряжение материала штуцера [σ]t |  | 140 |  |  | МПа | Допускаемое напряжение материала накладного кольца усиления [σ]t |  |  | МПа |
| Расчет усиления отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больший диаметр некруглого отверстия |  | 53,4 |  |  | мм | Отношение большего диаметра отверстия к меньшему |  | 1 |  |
| Расчетная толщина стенки корпуса δ |  | 4,2418 |  |  | мм | Расчетная толщина стенки штуцера δt |  | 0,1318 | мм |
| Коэффициент снижения прочности накладного кольца усиления frr |  | 0 |  |  |  | Коэффициент снижения прочности материала штуцера fr |  | 0,7407 |  |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d |  | 53,4 |  |  | мм | Эффективная ширина зоны усиления B |  | 106,8 | мм |
| Эффективная длина выступающей части штуцера h1 |  | 19,334 |  |  | мм | Эффективная длина внутренней части штуцера h 2 |  | 0 | мм |
| Площадь усиления, требуемая для компенсации ослабления отверстием, A |  | 234 |  |  | мм2 | Избыточная площадь металла корпуса A1 |  | 230 | мм2 |
| Избыточная площадь металла штуцера A2 |  | 91 |  |  | мм2 | Площадь сварного шва в зоне усиления A4 |  | 21 | мм2 |
| A1+A2+A3=342 Дополнительное усиление не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь накладного кольца усиления A4 |  |  |  |  | мм2 | A- (A1+A2+A3) |  |  | мм2 |
| Заключение: Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет усиления отверстия |  |  | Организация, выполнившая расчет |  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патрубок: F2, F4, 660×7 |  |  |  |  |  | Метод расчета: GB/T 150. 2011, метод равнопрочного усиления по площади, одиночное отверстие |  |  |  |
| Расчетные условия |  |  |  |  |  | Эскиз |  |  |  |
| Расчетное давление |  | 0,8 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Расчётная температура |  | 150 |  |  | °C |  |  |  |  |
| Тип корпуса |  | Эллиптические днища |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса Марка и тип материала | Q345R Листовой материал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения в месте отверстия в корпусе φ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр корпуса D i |  | 2000 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Номинальная толщина корпуса в месте отверстия δ n |  | 12 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение на толщину корпусаC 1 |  | 0,3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для корпуса C 2 |  | 4,44 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение материала корпуса [σ]t |  | 189 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Отношение длинной и короткой осей эллиптического днища |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и осью днища (°) |  |  |  | 5,8276 |  |  |  |  |  |
| Фактическая длина выступающей части штуцера |  | 50 |  |  | мм | Тип присоединения штуцера | Вставной штуцер |  |  |
| Фактическая длина внутренней части штуцера |  | 0 |  |  | мм | Материал штуцера Марка и тип материала | 20 (GB9948) Труба |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения штуцера |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для штуцера |  | 3 |  |  | мм | Материал накладного кольца усиления |  |  |  |
| Расстояние от центра отверстия в выпуклом днище до оси днища |  | 200 |  |  | мм | Наружный диаметр накладного кольца усиления |  |  | мм |
|  |  |  |  |  |  | Толщина накладного кольца усиления |  |  | мм |
| Отрицательное отклонение на толщину штуцера C1t |  | 0,7 |  |  | мм | Отрицательное отклонение на толщину накладного кольца усиления C 1r |  |  | мм |
| Допускаемое напряжение материала штуцера [σ]t |  | 140 |  |  | МПа | Допускаемое напряжение материала накладного кольца усиления [σ]t |  |  | МПа |
| Расчет усиления отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больший диаметр некруглого отверстия |  | 53,4 |  |  | мм | Отношение большего диаметра отверстия к меньшему |  | 1 |  |
| Расчетная толщина стенки корпуса δ |  | 3,8136 |  |  | мм | Расчетная толщина стенки штуцера δt |  | 0,1318 | мм |
| Коэффициент снижения прочности накладного кольца усиления frr |  | 0 |  |  |  | Коэффициент снижения прочности материала штуцера f r |  | 0,7407 |  |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d |  | 53,4 |  |  | мм | Эффективная ширина зоны усиления B |  | 106,8 | мм |
| Эффективная длина выступающей части штуцера h1 |  | 19,334 |  |  | мм | Эффективная длина внутренней части штуцера h 2 |  | 0 | мм |
| Площадь усиления, требуемая для компенсации ослабления отверстием, A |  | 210 |  |  | мм2 | Избыточная площадь металла корпуса A 1 |  | 178 | мм2 |
| Избыточная площадь металла штуцера A 2 |  | 91 |  |  | мм2 | Площадь сварного шва в зоне усиления A 3 |  | 21 | мм2 |
| A1+A2+A3=290 Дополнительное усиление не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь накладного кольца усиления A 4 |  |  |  |  | мм2 | A- (A1+A2+A3) |  |  | мм2 |
| Заключение: Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет усиления отверстия |  |  | Организация, выполнившая расчет |  |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патрубок: R1, φ480×10 |  |  |  |  |  | Метод расчета: GB/T 150.3- 2011, метод равнопрочного усиления по площади, одиночное отверстие |  |  |  |
| Расчетные условия |  |  |  |  |  | Эскиз |  |  |  |
| Расчетное давление p c |  | 0,8 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Расчётная температура |  | 150 |  |  | eC |  |  |  |  |
| Тип корпуса |  | Цилиндрическая обечайка |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса Марка и тип материала | Q345R Листовой материал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения в месте отверстия в корпусе φ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр корпуса D i |  | 2000 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Номинальная толщина корпуса в месте отверстия δ n |  | 12 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Отрицательное отклонение на толщину корпусаC 1 |  | 0,3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для корпуса C 2 |  | 3 |  |  | мм |  |  |  |  |
| Допускаемое напряжение материала корпуса [σ]t |  | 189 |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и нормалью к поверхности обечайки (°) ） |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Угол между осью штуцера и осью днища (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая длина выступающей части штуцера |  | 200 |  |  | мм | Тип присоединения штуцера | Вставной штуцер |  |  |
| Фактическая длина внутренней части штуцера |  | 0 |  |  | мм | Материал штуцера | Лист Q345R |  |  |
| Коэффициент прочности сварного соединения штуцера |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррозионный припуск для штуцера |  | 3 |  |  | мм | Материал накладного кольца усиления |  |  |  |
| Расстояние от центра отверстия в выпуклом днище до оси днища |  |  |  |  | мм | Наружный диаметр накладного кольца усиления |  |  | мм |
|  |  |  |  |  |  | Толщина накладного кольца усиления |  |  | мм |
| Отрицательное отклонение на толщину штуцера C1t |  | 0,3 |  |  | мм | Отрицательное отклонение на толщину накладного кольца усиления C 1r |  |  | мм |
| Допускаемое напряжение материала штуцера [σ]t |  | 189 |  |  | МПа | Допускаемое напряжение материала накладного кольца усиления [σ]t |  |  | МПа |
| Расчет усиления отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больший диаметр некруглого отверстия |  | 466,6 |  |  | мм | Отношение большего диаметра отверстия к меньшему |  | 1 |  |
| Расчетная толщина стенки корпуса δ |  | 4,2418 |  |  | мм | Расчетная толщина стенки штуцера δt |  | 0,9756 | мм |
| Коэффициент снижения прочности накладного кольца усиления frr |  | 0 |  |  |  | Коэффициент снижения прочности материала штуцера f r |  | 1 |  |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d |  | 466,6 |  |  | мм | Эффективная ширина зоны усиления B |  | 933,2 | мм |
| Эффективная длина выступающей части штуцера h1 |  | 68,308 |  |  | мм | Эффективная длина внутренней части штуцера h 2 |  | 0 | мм |
| Площадь усиления, требуемая для компенсации ослабления отверстием, A |  | 1979 |  |  | мм2 | Избыточная площадь металла корпуса A 1 |  | 2080 | мм2 |
| Избыточная площадь металла штуцера A 2 |  | 782 |  |  | мм2 | Площадь сварного шва в зоне усиления A 3 |  | 30 | мм2 |
| A1+A2+A3 = 2892 мм2, больше A, дополнительное укрепление не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь накладного кольца усиления A 4 |  |  |  |  | мм 2 | A- (A1+A2+A3) |  |  | мм2 |
| Заключение: Годен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/Текст является дубляжом страницы 69 на английском языке/

/Текст является дубляжом страницы 70 на английском языке/

/Текст является дубляжом страницы 71 на английском языке/

/Текст является дубляжом страницы 72 на английском языке/

/Текст является дубляжом страницы 73 на английском языке/

| JSTJJY-BG-021-03-02-7.0 |  |  | Номер сертификата: JY-RC-2024-AZ-00308 Сертификация специального оборудования Сосуд высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сканировать для просмотра отчетной информации |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Организация-изготовитель |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс лицензии на производство |  | Стационарные сосуды под давлением, прочие сосуды высокого давления (категория A2) |  | Номер лицензии на производство |  |  | TS2232384-2028 |
|  |  | Категория оборудования |  | Стационарные сосуды под давлением |  | Наименование изделия |  |  | Сепаратор |
|  |  | Номер изделия |  | A240017 |  | Код изделия |  |  | 217032384202400017 |
|  |  | Проектная организация |  | Jiangyin Jinglong Chemical Equipment Co., Ltd. |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер лицензии на проектирование |  | TS2232384-2028 |  | Номер чертежа изделия |  |  | JL24-001-00 |
|  |  | Дата проектирования |  | 1 января 2024 г. |  | Дата изготовления |  |  | 9 мая 2024 г. |
|  |  | В соответствии с положениями Закона КНР «О безопасности специального оборудования» и Положения «О контроле за безопасностью специального оборудования», данное изделие — сосуд под давлением — прошло проверку, проведенную нашей организацией. Его безопасность соответствует требованиям Правил контроля за безопасностью стационарных сосудов под давлением (TSG 21—2016). Настоящим выдается данное свидетельство, и на паспортной табличке данного сосуда под давлением нанесен следующий знак контроля и проверки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сотрудник, выполнивший инспекционный контроль: |  | /Подпись/ |  |  | Дата: | 9 мая 2024 г. |
|  |  |  |  | Проверил: | /Подпись/ |  |  | Дата: | 9 мая 2024 г. |
|  |  |  |  | Утвердил: | /Подпись/ |  |  | Дата: |  |
|  |  | Орган, проводивший надзорную проверку: |  | Цзянсуский институт надзора и инспекции безопасности специального оборудования |  |  |  | (Специальная печать надзорного органа) |  |
|  |  | Регистрационный номер сертификата об утверждении органа по надзору и инспекции:TS7110002-2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: Настоящий сертификат изготавливается в трёх экземплярах, один из которых хранится в органе по надзору и инспекции, а два направляются производителю, причём один из них передаётся производителем вместе с документацией на продукцию. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Адрес: Здание 2, № 188, Восточная кольцевая дорога, г. Цзянъинь |  |  | Тел: | 0510–81660809 |  |  | Почтовый индекс: 214434 |