# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ / СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ

产品质量证明书

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель (制造商): BENGANG STEEL PLATES Co., LTD (本钢板材股份有限公司)

Адрес производителя: Gangtie улица, Pingshan District, Benxi город, Liaoning Province, P.R.CHINA, Postcode 117000
(辽宁省本溪市平山区钢铁路邮编117000)

Телефон (联系电话/TEL NO): 024-47830097

Завод-изготовитель: BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD, ГОРЯЧЕКАТАТНЫЙ ЗАВОД (本钢板材股份有限公司热连轧厂)

Номер сертификата (证明书编号): 802405070343

Страница: Страница 1 из 1 (正页第1页 共1页)

Покупатель (订货单位): Zhongbing (Shanghai) Co., Ltd. (中兵(上海)有限责任公司)

Получатель (收货单位): Zhongbing (Shanghai) Co., Ltd. (中兵(上海)有限责任公司)

Клиент (客户名称): Zhongbing (Shanghai) Co., Ltd. (中兵(上海)有限责任公司)

Наименование продукции (产品名称): Steel plates for boilers and pressure vessels (锅炉和压力容器用钢板)

Состояние поставки (交货状态): Hot Rolling (热轧)

Марка стали (牌号): Q345R

Стандарт (标准): GB/T 713.2-2023

Способ взвешивания (计重方式): Фактический вес (实际重量)

Номер контракта (合同编号): 82450589003

Номер заказа (购单号): GT-5Y

Номер партии/код транспорта (车码): 8240505003

Номер складской записи (入库单号): B24-102

Дата отгрузки (发货日期): 20240507 (07.05.2024)

Утверждение (审核): 孙民 (Sun Min), дата: 2024.05.28

## 2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (化学成分)

| № | Материал (物料号) | Плавка (熔炼号) | Вес (кг) | Шт. | C | Si | Mn | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D2404462525 | 4C33045 | 29180 | 1 | 0.18 | 0.23 | 1.35 | 0.011 | 0.005 |
| Итого |  |  | 29180 | 1 |  |  |  |  |  |

Дополнительные элементы для партии 1: Alt=0.022%, Nb=0.004%, V=0.005%, Ti=0.017%, Ni=0.01%, Cr=0.02%, Cu=0.01%, Mo=0.00%, N=0.0056%, B=0.0000%, Als=0.020%, Ceq=0.00%, F02=0.04%

Тип химического анализа (成分类型 C.C.T.): 0 = Анализ плавки (熔炼分析)

## 3. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (机械性能)

| № | Материал (物料号) | Толщ. мм | Шир. мм | Место отбора | Напр. | ПП (屈服) МПа | ПР (抗拉) МПа | Удл. % | Изгиб | Удар (Дж) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D2404462525 | 6 | 1510 | B (尾部) | T (横向) | 447 | 576 | 34.0 | OK | 96 (96/96/95) |

Дополнительные данные:
• Испытание на растяжение (拉伸试验): Длина базы = 5.65×√(S₀)
• Предел текучести (ReL): 447 МПа
• Предел прочности (T.S.): 576 МПа
• Относительное удлинение (EL): 34.0%
• Испытание на изгиб (冷弯试验): Угол = 180°, d = 2a, Результат: OK
• Ударная вязкость (冲击试验): Размер образца 10×5×55 мм, направление C, энергия удара: 96/96/95 Дж, среднее 96 Дж

## 4. ФОРМУЛЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Формулы для расчета:
• Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15
• F02 = Cr + Cu + Ni + Mo

Тип химического анализа (成分类型 C.C.T.):
• 0 = Анализ плавки (熔炼分析)
• 1 = Анализ продукции (产品分析)

Испытание на растяжение (拉伸试验):
• Y.S. = Предел текучести (Yield Strength)
• T.S. = Предел прочности (Tensile Strength)
• EL = Относительное удлинение (Elongation)
• G.L. = Длина базы (Gauge Length)

Место отбора образца (取样位置):
• B = Нижняя часть (尾部)
• T = Верхняя часть (头部)
• M = Средняя часть (中部)

Направление (方向):
• L = Продольное (纵向)
• T = Поперечное (横向)
• 3 = 30° к направлению прокатки (与轧制方向成30°)
• 8 = Z-направление (Z向)
• 9 = Продольное + Поперечное (纵向+横向)
• 0 = 60° к продольному направлению (与纵向成60度)
• D = 45° к направлению прокатки (与轧制方向成45°)

## 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описание (说明):
兹证明本表所列产品,均按标准进行制造,产品符合规范之要求。本产品质量证明书盖章有效。

Настоящим подтверждается, что продукция, перечисленная в данной таблице, изготовлена и испытана в соответствии со стандартами и техническими требованиями, и соответствует требованиям спецификации. Настоящий сертификат качества продукции действителен при наличии печати.

Ответственный за качество (质量保证负责人): 孙春雨 (Sun Chunyu)

Печати: Специальная печать для сертификации горячекатаной продукции (热轧产品合格专用章)

Дополнительная подпись: 塔澄化 (Ta Cheng Hua), дата: 2024.05.28