# ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ

耐压(液压)试验检验报告

Компания: 宇博科技 YUBO TECH

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПЫТАНИИ

| Параметр (参数) | Значение (数值) |
| --- | --- |
| Номер продукции (产品编号) | V250354 |
| Дата испытания (试验日期) | 2025.04.25 (25.04.2025) |
| Номер технологической карты (工艺过程卡编号) | PFC-07 |
| Испытуемая часть (试压部位) | 本体 (Body / Корпус) |
| Диапазон манометра (压力表量程) (МПа) | 0~4 МПа |
| Срок действия поверки манометра (压力表检定有效期限) | 2025.10.01 (01.10.2025) |

## ПАРАМЕТРЫ МАНОМЕТРА И СРЕДЫ

| Параметр (参数) | Значение (数值) |
| --- | --- |
| Класс точности манометра (压力表精度等级) | 1.6 |
| Диаметр циферблата манометра (压力表表盘直径) (мм) | Φ 150 |
| Испытательная среда (试验介质) | 洁净水 (Clean Water / Чистая вода) |
| Номер манометра (压力表编号) | FP09, FP10 |
| Температура металлической стенки (金属壁温) (°C) | 14 |
| Температура среды (介质温度) (°C) | 12 |

## ГРАФИКИ ДАВЛЕНИЯ

График 1: Требования проекта (设计要求):

• Испытание давлением (压力试验), Расчетное давление (设计压力)
• Верхний уровень давления: 1.56 МПа
• Нижний уровень давления: 1.1 МПа
• Время выдержки при 1.56 МПа: ≥30 мин (≥30min)
• Время выдержки при 1.1 МПа: 足够长 (Достаточно длительное)

График 2: Фактический (实际):

• Испытание давлением (压力试验), Расчетное давление (设计压力)
• Верхний уровень давления: 1.56 МПа
• Нижний уровень давления: 1.1 МПа
• Время выдержки при 1.56 МПа: 30 мин
• Время выдержки при 1.1 МПа: 20 мин

[Графики показывают профиль давления, который увеличивается, удерживается на высоком давлении, снижается до более низкого давления, снова удерживается, а затем снижается до нуля]

Содержание хлорид-ионов (氯离子含量) (мг/л): / (не применимо или не измерено)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(结论)

Настоящая продукция прошла испытание давлением 1.56 МПа (гидростатическое), без протечек; без видимых деформаций; без аномальных звуков в процессе испытания.
(本产品经 1.56 MPa (液压) 试验, 无渗漏; 无可见的变形; 试验过程中无异常响声;)

Заключение по испытанию (试验结论): 合格 (Квалифицировано)

| Должность (职位) | Имя (姓名) | Дата (日期) |
| --- | --- | --- |
| Инспектор (检验员) | 顾卫刷 (Gu Wei Shua) | 2025年04月25日 (25.04.2025) |
| Ответственный за проверку и испытания (检验与试验责任人) | 李华 (Li Hua) | 2025年04月25日 (25.04.2025) |

Номер документа (文档编号): F15-051-1