# ОТЧЕТ О ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

热处理报告

(Heat Treatment Report)

Номер документа: HD-Y-03 / Нет. 20032

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

| Параметр (参数) | Значение (数值) |
| --- | --- |
| Номер партии (炉批号) | 25LH021 |
| Продукция 1 (产品1) | LA250368-1~12 EHA 1800×10 Q345R |
| Продукция 2 (产品2) | LA2503551~4 Ø3200×20 Q245R |

## ГРАФИК ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (Страница 29)

Описание графика:
График процесса термообработки представлен на координатной сетке.
(Process heat treatment chart is presented on a coordinate grid.)

Оси координат:
• Вертикальная ось (Y): Температура, масштаб X100°C (от 0 до 12, что соответствует 0-1200°C)
• Горизонтальная ось (X): Время, масштаб: одна клетка = 12 минут (от 0 до 12, что соответствует 0-144 минут)
(Y-axis: Temperature scale X100°C (0-12 corresponds to 0-1200°C))
(X-axis: Time scale, one grid = 12 minutes (0-12 corresponds to 0-144 minutes))

Характеристики кривой процесса:
• Кривая начинается при температуре ~450°C (точка 0, 4.5)
• Подъем температуры до ~600°C (точка 3, 6)
• Выдержка при температуре ~600°C в течение ~36 минут (от точки 3 до точки 6)
• Охлаждение до ~400°C (точка 9, 4)
• Продолжение охлаждения до ~50°C (точка 12, 0.5)
(Curve characteristics: Starts at ~450°C, rises to ~600°C, holds at ~600°C for ~36 minutes, cools to ~400°C, continues cooling to ~50°C)

Примечание: На графике присутствует основная кривая процесса и параллельная тонкая линия, особенно заметная на участке охлаждения.
(Примечание: The chart shows a main process curve and a parallel thin line, especially нетticeable during the cooling phase.)

## ГРАФИК ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (Страница 30)

Описание графика:
График процесса термообработки представлен на координатной сетке.
(Process heat treatment chart is presented on a coordinate grid.)

Оси координат:
• Вертикальная ось (Y): Температура, масштаб X100°C (от 0 до 12, что соответствует 0-1200°C)
  Дополнительные метки: X1000 (масштаб) и X100C (температурный масштаб)
• Горизонтальная ось (X): Время, значения от 0 до 12
(Y-axis: Temperature scale X100°C (0-12 corresponds to 0-1200°C), additional labels: X1000 and X100C)
(X-axis: Time scale, values from 0 to 12)

Характеристики кривой процесса:
• Кривая начинается при низкой температуре (~50-100°C, точка 0, ~0.5-1)
• Постепенный подъем температуры
• Приблизительные точки кривой:
  - (0, ~0.5-1) - начальная точка
  - (2, ~1.5) - температура ~150°C
  - (4, ~2.5) - температура ~250°C
  - (6, ~3.5) - температура ~350°C
  - (8, ~5) - температура ~500°C
  - (10, ~6.5) - температура ~650°C
  - (12, ~8.5) - температура ~850°C
• Кривая показывает общий восходящий тренд с постепенным увеличением наклона
(Curve characteristics: Starts at low temperature (~50-100°C), gradual temperature rise, shows overall ascending trend with gradually increasing slope)

Примечание: График представляет кривую производительности или аналогичную техническую диаграмму, иллюстрирующую зависимость между двумя переменными.
(Примечание: The chart represents a performance curve or similar technical diagram illustrating a relationship between two variables.)

## ПОДПИСИ

|  | Подпись (签字) | Дата (日期) |
| --- | --- | --- |
| Оператор (操作者) | 杨志军 (Yang Zhijun) [Печать] | 2025年03月17日 (17.03.2025) |
| Проверяющий (检验员) | 尤炯耀 (You Jiongyao) [Печать] | 2025年03月17日 (17.03.2025) |
| Рецензент (审核) | 陈军 (Chen Jun) [Печать] | 2025年03月17日 (17.03.2025) |

Нет. 20032